Перелік

питань для  проведення  модульного  контролю  із  дисципліни

«Хімічна  технологія  тонкої  та  технічної  кераміки»

- Властивості  тонко  керамічних  суспензій  та засоби  їх  регулювання.

- Шляхи  поліпшення  екологічної  ситуації  в  виробництві   тонко- керамічних матеріалів.

- Фактори, що обумовлюють  деформацію  тонкокерамічних  матеріалів.

- Спікання тонкокерамічних  виробів  шляхом  його  інтенсифікації.

- Які сировинні матеріали  не  використовують  в  технології  тонкої  та технічної  кераміки ?

- Які  властивості  тонкокерамічних  виробів  обумовлюють  їх довговічність  використання ?

- В  чому  різниця  між  раціональним  складом  мас  при  виготовленні фарфора,  напівфарфора  та  фаянсу ?

- Найбільш  суттєві  показники, які обумовлюють  високі експлуатаційні  показники  твердого  фарфору.

- Основні  фізико-хімічні  процеси, які  мають  місце при фазо- та структуроутворенні  твердого  фарфору.

- Які реальні  шляхи  процесу  муллітоутворення  при  спіканні фарфорової  маси ?

- Стандарти  та  їх  значення  при  виготовленні  твердофарфорових виробів.

- Використання  колоїдно-хімічних  методів  для  інтенсифікації технологічного  процесу  виробництва  фарфорових  виробів.

- Найбільш  ефективні  шляхи  інтенсифікації  помелу  твердих сировинних  компонентів  твердого  фарфору.

- Чим  відрізняється  технологія  та  властивості  тонкокерамічних виробів   від  технології  будівельної  кераміки  або  вогнетривів ?

- Поясніть, чим  обґрунтована  тривалість  та  висока  температура випалу  твердого  фарфору ?

- Які  включення  до  хіміко-мінералогічного  складу  сировинних матеріалів  являються  не  бажаними  в  виробництві  тонкокерамічної продукції  і  чому ?

- Які, на  Ваш  погляд, особливості  виробництва  та  властивостей тонкокерамічних  матеріалів ?

- Найбільш  суттєва  різниця  в  технології  фаянсу  та  фарфору, а також  у  властивостях  цих  видів  тонкої  кераміки .

- В  чому  плюси  та  мінуси  фритованих  та  нефритованих  полив ?

- Як  впливають  способи  приготування  мас  та  виготовлення напівфабрикату  на  спікання  тонкокерамічних  виробів ?

- Що  впливає  найбільш  на  кінцеві  характеристики  тонко  керамічних  матеріалів ?

- Тонкокерамічні  вироби – це  більше  технологія, фазовий  склад,  структура  або  властивості ? Що  ж  це  таке  -  тонка  кераміка ?

- Наведіть  приклади  альтернативних  інтенсифікаторів  спікання тонкокерамічних  мас  та  обґрунтуйте  їх  доцільне  використання.

- Наведіть  основні  джерела  утворення  мулліта  при  формуванні твердого  фарфору.

- В  чому  суть  системної  класифікації  тонкої  кераміки ?

- Основні  збагачення  сировинних  матеріалів, які  використовуються  в технології  тонкої  кераміки .

- За  рахунок  технологічних  засобів  досягається  висока  гомогенність тонкокерамчної  маси.

- Основні  стандартні  методи  контролю  якості  сировини, напівфабрикату  та  готової  продукції.

- Основні  робочі  властивості  пластичної  тонкокерамічної  маси  та методи  їх  регулювання.

- Які  з відомих  Вам  кристалічних  фаз, крім  мулліту, підвищують експлуатаційні  характеристики  твердого  фарфору ?

- Приведіть  формулу,  яка  характеризує  швидкість  сушки  масивних тонко  керамічних  напівфабрикатів  при  використанні  конвенції.

- Наведіть  технологічну  схему  виготовлення  виробів  з  фарфорових мас  на  прикладі  електроізоляційної  кераміки.

- Які  технологічні  операції  при  виготовленні  твердого  фарфору, фаянсу  повторюються  декілька  раз ?

- Які  обставини  не  дозволяють  використовувати   прискорений режим  випалу  тонко  керамічних  масивних  виробів ?

- Шляхи  інтенсифікації  помелу  твердих (спінюючи, флюсуючи тощо) компонентів.

- Мулліт, шляхи  інтенсифікації  процесу  його  утворення  та  його роль, як  основної  кристалічної  фази  фарфору.

- Система  класифікації  матеріалів  нового  покоління (технічна кераміка).

- В  чому  принципіальна  різниця  між  технологією  класичної  тонкої кераміки  та  технічної  (нової)  кераміки ?

- Особливості  технології  технічної  кераміки.

- Значення  технічної  кераміки  в  прискоренні  технічного  процесу  в різноманітних  галузях  господарювання.

- Основні  методи  виготовлення  технічної  кераміки,  їх  переваги  та недоліки,  пріоритетність  використання.

- Жаростійка  технічна  кераміка,  основні  технологічні  операції  та властивості,  нетрадиційне  спікання.

- Властивості  пористої  кераміки,  фільтруюча  кераміка.

- Особливості  використання  та  виготовлення корундової  кераміки.

- Які  матеріали  використовують  в  якості  вихідної  сировини  при виготовленні  технічної  кераміки ?

- Основні  методи  спікання  технічної  кераміки,  їх  переваги  та недоліки, в  яких  технологіях  використовують ?

- Композиційні  матеріали,  як  різновидність  технічної, методи виготовлення.

- За  рахунок  чого  при  виготовленні  технічної  кераміки  досягається висока ступінь  спікання ?

- Чим  принципово  відрізняється  лікерне  лиття  від термопластифікованого ?

- Основні  фізико-хімічні,  експлуатаційні  характеристики  технічної кераміки.

- Що  принципово  не  використовується  в  виробництві  технічної  кераміки, які технологічні  операції  не  припустимі ?

- Методи  пороутворення  при  виготовленні  пористої  кераміки.

- Фактори,  що  обумовлюють  хімічну  стійкість  тонкої  кераміки.

- В  чому  полягає  специфіка  технологічних  операцій   при виготовленні  нової  (технічної)  кераміки ?

- Методи  оцінки  хімічної  стійкості  тонкої  та  технічної  кераміки.

- Види  хімічної  корозії  в  залежності  від  хіміко-мінералогічного  складу  кераміки.

- Альтернативні зв’язуючи  матеріали  при  виготовленні  тонкої кераміки.

- Класифікація  робочого  корозійного  середовища  у  взаємозв’язку  з хімічною  стійкістю.

- Технологічні  засоби, що  сприяють  підвищенню  хімічної  стійкості.

- Взаємозв’язок  між  виникненням  технічної  кераміки, відкриття  нових  її  можливостей  та  розвитком  науки  і  техніки.

- Технічна  кераміка  у  взаємозв’язку  з  необхідністю  розробки  нових методів  контролю  процесів  фазо- та  структуроутворення.

- Броммелітова  кераміка. Основи  технології,  властивості  та використання.

- За  рахунок  яких  методів (розрахункових, експериментальних) можна  оцінити  термостійкість  тонкокерамічних  матеріалів   як  при випалі, так  і  при  експлуатації ?

- Які  властивості  силікатних  розплавів  забезпечують  високі експлуатаційні  властивості  фарфорових  виробів ?

- За  рахунок  яких  технологічних  засобів  можна  зменшити температуру  спікання  тонкокерамічних  матеріалів ?

- Наведіть  основні  ознаки  системної  класифікації  хімічно-стійких тонкокерамічних  виробів.

- Види  хімічної  корозії,  фактори ,які  обумовлюють  хімічну  стійкість ТК  виробі.  Навести  приклади.

- Класифікація  робочої  корозійної  середи  та  її  вплив  на  стан хімічної  корозії (вплив  на  міцність,  “cтаріння”,  руйнування, розчинування  тощо).

- За  рахунок  яких  заходів  здійснюється  спікання  у  твердій  фазі  при  виготовленні  технічної  кераміки ?

- Жаростійка  кераміка.  Специфіка  виготовлення  та  використання. Основні  експлуатаційні  характеристики.

- Які  із  відомих  Вам  фаз  в  системі  MgO-Al2O3-SiO2   представляють інтерес  з  точки  зору  одержання  термостійкої  кераміки ?  Наведіть сировинні  матеріали.

- Наведіть  способи  одержання  композиційної  технічної  кераміки.  Які  властивості  притаманні  цій  кераміці ?

- Які  найбільш  важливі  особливості  технології  та  властивості технічної  кераміки? Наведіть  приклади.

- Які  основні  властивості  електротехнічної   кераміки   Вам  відомі  та за  рахунок  яких  технологічних  рішень  вони  досягаються ?

- Наведіть  основні  методи  виготовлення  (формування)  конкретної технічної  кераміки,  недоліки  та  позитиви  цих  методів.

- Чим  визначається  метод  спікання  технічної  кераміки  при  її виготовленні  з  використанням  конкретних  сировинних  матеріалів.

- Корундова  кераміка.  Особливості  її  виготовлення,  властивості, області  використання.

- Які  сировинні  матеріали  не  використовують  при  виготовленні технічної  кераміки ?  Поясніть.

- Пориста  кераміка.  Галузі  використання.  Структура  цієї  кераміки, способи  її  одержання  та  властивості.

- Наведіть  основні  властивості  конструкційної  кераміки,  яка використовується  в  машинобудівній  галузі.

- Тонкокерамічні вироби  -  чому  така назва ?

- Основні  технологічні  операції  при  виготовленні  бромеллітової кераміки.

- Кераміка  на  основі  діоксиду  цирконію. Особливості  виробництва, властивості.

- Фізико-хімічні  процеси  фазоутворення  в  системі  K2O-Al2O3-SiO2 , як  наукової  основи  виготовлення  тонко керамічних  виробів.

- В  чому  різниці  між  раціональним  складом  мас  при виготовленні  фарфору,  напівфарфору  та  фаянсу ?

- Основні  робочі  властивості  пластичної  тонкокерамічної  маси  та методи  їх  регулювання ?

- Від  чого  залежить  деформація  в  процесі  випалу  напівфабрикату  та  заходи  її  запобіганню ?

- За  рахунок  яких  методів  можна  оцінити  термостійкість  ТК-матеріалів  (при  випалі  або  експлуатації) ?

Додаток

до  переліку  питань  для  проведення

модульного  контролю  із  дисципліни  ХТТТК

- Наведіть  різновидність  наповнювачів  стоматологічних  композиційних  матеріалів.

- Вимоги, що  пред’являються  до  наповнювачів  стоматологічних  матеріалів.

- Наведіть  технологічні  схеми  одержання  стоматологічних  наповнювачів.

- Основні  області  використання  кісткових  імплантатів  на  основі  композицій  титан-кальційсилікофосфатних  покрить.

- В чому  заклечається  різниця  між  трансплантатами  та  імплантатами ?

- Які  Вам  відомі  матеріали  використовуються  для  виготовлення  імплантатів ?

- Назвіть  відомі  Вам  склокерамічні  біоматеріали.

- В  чому  полягає  перспектива  використання  пористої  кераміки  для  матриксів ?