МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради інституту/факультету

Навчально-наукового інституту

хімічної технології та інженерії		_____________             Рищенко І.М.

(підпис)

«27» вересня 2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Фізико-хімічні основи формування скломатеріалів та 
покриттів»

рівень вищої освіти 	третій (доктор філософії) PhD

галузь знань	16 Хімічна та біоінженерія

спеціальність   161 «Хімічні технології та інженерія»

вид дисципліни 	 освітньо-наукова підготовка

форма навчання 	 очна

Харків – 2019 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни

Фізико-хімічні основи формування скломатеріалів та покриттів

Розробники:

Проф., д.т.н., проф.			Брагіна  Л.Л.

(підпис)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри

«Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»

Протокол від «24»  вересня  2019 року,  №  2

Завідувач кафедри			Пітак Я.М.

(підпис)

Завідувач аспірантури			Штефан В.В.

(підпис)

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

| Дата засідання кафедри – розробника РПНД | Номер протоколу | Підпис завідувача кафедри | Підпис голови Вченої ради інституту/факультету |
| --- | --- | --- | --- |

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчання − підготовка докторів філософії за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія» шляхом навчання аспірантів, що передбачає здобуття теоретичних знань, практичних навичок і компетентностей, достатніх для прийняття рішень по застосуванню інноваційних технологій і стратегічному управлінню підприємствами по виробництву тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів.

Компетентності

За час навчання в аспірантурі за ОНП у здобувача наукового ступеню мають сформуватися такі компетентності:

ЗК-1: Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень, формулювання нових підходів для вирішення теоретичних і практичних завдань у дослідженнях;

ПК-1:  Здатність до організації та проведення досліджень в області хімічної технології із залученням сучасних методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне і практичне значення;

ПКс-5: Набуття компетенції для викладацької діяльності в межах спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Результатами навчання за даною дисципліною буде професійна підготовка, а саме:

РН-1 Знання та уміння знаходити нові підходи для рішення сучасних теоретичних і практичних задач в області хімічних технологій та інженерії;

РН-6 Володіти навичками та знаннями щодо викладання технічних дисциплін за спеціальністю  161 «Хімічні технології та інженерія»

РНс-1 Знати і розуміти теоретичні підстави вирішення важливої науково-практичної задачі створення нового або оптимізацію існуючого технологічного процесу хімічного синтезу матеріалів, діагностики і прогнозування властивостей кінцевих продуктів;

РНс-3 Обґрунтовувати способи керування технологічним процесом хімічного синтезу матеріалів та прогнозні моделі для оцінки стану хімічної системи, які дозволяють цілеспрямовано підходити до синтезу сполук із заданими фізико-хімічними властивостями.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

| Попередні дисципліни | Наступні види роботи |
| --- | --- |
| Сучасні процеси технології, методи досліджень та прилади Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів Теоретичні основи технологій формування скломатеріалів та покриттів Основи структурної будови силікатних стекол та скломатериалів. Рециклінг та ресурсозбереження в галузі ТНСМ | Науково-дослідна робота. Підготовка до захисту дисертації. Випускна атестація. Захист дисертації. |

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за у семестрі за видами навчальних занять)

| Семестр | Загальний обсяг (годин) / кредитів ECTS | З них | За видами аудиторних занять (годин) | Індивідуальні завдання студентів | Поточний контроль | Семестровий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторні заняття (годин) | Самостійна робота (годин) | Лекції | Лабораторні заняття, |  | Контрольні роботи (кількість робіт) | екзамен |
| 3 | 150/5 | 50 | 100 | 20 | 30 | - | 2 | + |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 30 %.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| № з/п. | Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР) | Кількість годин | Назви змістових модулів. Найменування тем та питань кожного заняття. Завдання на самостійну роботу. | Рекомендована література (базова, допоміжна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,2 3-5 | Л ЛЗ СР | 4 6 20 | Семестр 4 Вступ: Значення захисних протикорозійних покриттів для розвитку науки та техніки Питання: 1. Сучасний рівень, тенденції та перспективи розвитку емалювання й використання жаростійких покриттів. 2. Основні завдання в галузі наукових досліджень та створення новітніх технологій в Україні. Термінологія Питання: Техніко-економічні показники традиційних та новітніх технологій емалювання металів. Емалювання алюмінованої сталі: особливості та галузі застосування | [2, 3, 4] [3, 9] [3, 9] |
| 6,7 8-10 | Л ЛЗ СР | 4 6 20 | Тема 1: Будова скломатеріалів. Питання: 1.Особливості будови склокристалічних матеріалів, що вміщують склоподібні та кристалічні компоненти. 2.Порівняльна характеристика склоподібного та кристалічного стану Питання: Розрахунки fSi для лугосилікатних емалей Кристалохімічний підхід до будови склоподібних речовин | [1, 3, 7] [1, 11] |
| 11,12 13-15 | Л ЛЗ СР | 4 6 20 | Тема 1: Будова скломатеріалів. Питання: 1.Фізико-хімічні умови склоутворення та кристалізації. 2.Інтервал склоутворення, його роль у формуванні склопокриттів. Питання: Методи визначення інтервала склування. Еволюція уяв щодо склоутворення. Сучасний погляд на цей процес. | [1,3,7,11] [1, 7] [3, 7] |
| 16,17 18-20 | Л ЛЗ СР | 4 6 20 | Тема 2: Структура емалей. Питання: 1.Структура стекол та кристалів. 2.Типи зв’язків в стеклах та кристалах. Питання: Борна та алюмоборна аномалія, її вплив на властивості емалей. Особливості структури стекол системи Na2O—Al2O3—B2O3—SiO2 як похідної більшості емалей | [1, 3, 7] [2, 11] [3, 11] |
| 21,22 23-25 | Л ЛЗ СР | 4 6 20 | Тема 2: Структура емалей Питання: 1. Вплив температури на властивості стекол та кристалів. 2. Атомні та координаційні характеристики катионів, важливих для синтезу емалей Питання: Розрахунок fSi для емалей різного складу Порівняльна характеристика катіонів – склоутворювачів та модифікаторів. Їх роль у структурі емалей | [1-3, 6, 13] [11] [1, 3, 11] |
| Разом (годин) | 150 |  |  |

Примітка. Позначкою «*» позначені джерела з інформаційних ресурсів в Інтернет.

САМОСТІЙНА РОБОТА

| № з/п | Назва видів самостійної роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрацьовування лекційного матеріалу | 20 |
| 2 | Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять | 30 |
| 3 | Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях | 50 |
| 4 | Виконання індивідуального завдання: | – |
| 5 | Інші види самостійної роботи | – |
|  | Разом | 100 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання за даною навчальною дисципліною не передбачені.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу.

Метод лекції передбачає ознайомлення аспірантів з її планом, що допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити аспірантів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови.

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли аспіранти пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який передбачає активну самостійну роботу аспірантів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків).

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому викладач організує сприймання та усвідомлення аспірантами інформації, а учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш прогресивні методи:

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;

- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається своєрідний еталон творчого мислення);

- частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності аспірантів);

- дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації.

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння аспірантами.

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії.

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання потребує від аспірантами дещо інших навичок, тому для нього використовується спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед аспірантами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. Аспіранти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення контрольної роботи, виконання індивідуального завдання.

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи аспіранта, проводиться:

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на заняттях;

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на аспірантській конференції за обраною темою.

Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку (з оцінкою за 100-бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

Семестровий контроль проводиться в усній формі за контрольними завданнями або шляхом тестування з використанням технічних засобів.

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Робочою програмою передбачено 20 лекцій та 30 лабораторних занять, дві контрольні роботи (КР). Іспит є обов'язковим, кількість балів поточного контролю - 60, кількість балів семестрового контролю - 40.

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності аспіранта

| Поточне тестування та самостійна робота | Підсумковий контроль | Сума |
| --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 | Екзамен |  |
| Т1, Т2 | Т3, Т4 |  |  |
| 30 | 30 | 40 | 100 |

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90 ... 100 | A | відмінно |
| 82 … 89 | B | добре |
| 74 … 81 | C |  |
| 64 … 73 | D | задовільно |
| 60 … 63 | E |  |
| 35 … 59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0 … 34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НД

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить:  плани лекцій, завдання для лабораторних робіт, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь аспірантів. Інформація про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни оприлюднена на офіційному сайті університету http://web.kpi.kharkov.ua.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Ящишин Й.М. Технологія скла: Фізика і хімія скла: Підручник. – Львів: Видавництво «Бескід Біт», 2008. – 204 с.

- Технология эмали и защитных покрытий: Учеб. пособие / Под ред. Л.Л.Брагиной, А.Л.Зубехина. – Харьков: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003.– 484 с.

- Петцольд А., Пешманн Г. Эмаль и эмалирование металлов. – М.: Металлургия, 1990.

- Структура та властивості склокристалічних матеріалів: монографія / Л.Л. Брагіна, О.В. Саввова, О.В. Бабіч, Ю.О. Соболь. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2016. – 253 с.

- Методы и средства исследования и контроля в стеклоэмалировании. Учебное пособие / В.Е. Горбатенко, В.А. Гузий, А.П. Зубехин и др. – Новочеркасск: НГТУ, 1995.

- Ходский Л.Г. Химически устойчивые эмали. – Минек: Наука и техника, 1991.

- Ситали: структура, властивості, технологія та застосування : навч. посібник /, О.В. Саввова, Л.Л. Брагіна, О.В. Бабіч, Ю.О. Соболь, О.І. Фесенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 264 с.

- Племянніков М.М., Крупа О.А. Хімія та теплофізика скла. – Київ: НТУ “КПІ”, 2000.

- Збірки праць XV – XXIV Міжнародних конгресів емальєрів 1989 –2018 р.

- Інженерія поверхні : підручник / К.А. Ющенко, Ю.С. Борисов, В.Д. Кузнецов, В.М. Корж. – Київ: Наукова думка  НАН України, 2007. – 559 с.

- Гулоян Ю. А. Физико-химические основы технологии стекла : учебн. пособие. – Владимир: «Транзит- ИКС», 2008. – 736 с.

- Гладуш В.М. Эмалирование труб : монография / В.М. Гладуш, Л.Л. Брагина; под ред. Л.Л. Брагиной. – Харьков: Изд-во «Підручник НТУ «ХПІ»», 2017.– 396 с.

- Голеус В.І. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічних технологій тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів: навч. посібник / В.І. Голеус, О.В. Карасик. – Дніпро: вид-во «Літограф», 2016 .– 160 с.