МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла і емалей

( назва кафедри)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради інституту

хімічних технологій та інженерії		_____________  Рищенко І.М.

(підпис)

«27» вересня 2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання

( назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти 		третій (доктор філософії)

галузь знань 	16 Хімічна та біоінженерія

спеціальність 	161 Хімічна технологія і інженерія

освітньо-наукова

програма  	Хімічні технології та інженерія

вид дисципліни 	професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)

форма навчання 		очно

(очно / заочна)

Харків – 2019 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни

Матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання

Розробники:

Професор кафедри, д.т.н. 						 Лісачук Г.В.

(підпис)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Протокол від «24»   вересня	2019 року,  № 2

Завідувач кафедри		      Пітак Я.М.

(підпис)

Завідувач аспірантури			Штефан В.В.

(підпис)

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

| Дата засідання кафедри – розробника РПНД | Номер протоколу | Підпис завідувача кафедри | Підпис голови Вченої ради інституту/факультету |
| --- | --- | --- | --- |

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: ознайомити аспірантів з досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки в області захисних керамічних матеріалів; виробити теоретичні уявлення та практичні навички щодо створення керамічних та склокристалічних матеріалів з використанням сучасної техніки; дослідити фізико-механічні та експлуатаційні властивості захисних покриттів; ознайомити з теоретичними основами та методами захисту від дії електромагнітного випромінювання.

Компетентності :

Здатність використовувати теоретичні та експериментальні методи досліджень електрофізичних та експлуатаційних властивостей матеріалів.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання з розрахунків електрофізичних характеристик розроблених матеріалів.

Здатність проводити власні наукові дослідження захисних покриттів на високу рівні.

Результати навчання :

Знати – основні джерела електромагнітного випромінювання; властивості складних оксидних сполук; вимоги до керамічних матеріалів, що захищають від ЕВМ; термодинаміку сполук утворених під час синтезу склокристалічних покриттів; сучасні методи досліджень електрофізичних та хімічних властивостей; області застосування окремих складів багатокомпонентних систем.

Вміти – оцінювати будову та фізико-хімічні властивості отриманих матеріалів та покриттів; прогнозувати протікання процесів фазових перетворень у склокомпозиціях; теоретично та експериментально визначати фазовий склад, фізико-хімічні та експлуатаційні властивості покриттів; оцінювати термодинамічні параметри протікання хімічних реакцій; застосовувати ЕОМ для проведення технічних розрахунків; обґрунтувати вибір тої чи іншої області складів в системі, придатної для створення електропровідних і магнітних керамічних матеріалів.

Бути ознайомленими – з досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки в області захисних керамічних матеріалів та склокерамічних покриттів; сучасними діаграмами стану багатокомпонентних систем найбільш поширених в технології створення захисної кераміки, що відбиває електромагнітне випромінювання; сучасними методами досліджень фізико-хімічних систем; з застосуванням ЕОМ при вивченні будови та властивостей фізико-хімічних систем.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

| Попередні дисципліни: | Наступні дисципліни: |
| --- | --- |
| Термодинаміка фізико-хімічних реакцій | Технічна електрохімія |

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

| Семестр | Загальний обсяг (годин) / кредитів ECTS | З них | За видами аудиторних занять (годин) | Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ) | Поточний контроль | Семестровий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторні заняття (годин) | Самостійна робота (годин) | Лекції | Лабораторні заняття | Практичні заняття, семінари |  | Контрольні роботи (кількість робіт) | Залік | Екзамен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 150/5 | 50 | 100 | 20 | 30 |  |  |  | - | + |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 33%:

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| № з/п. | Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР) | Кількість годин | Номер семестру (якщо дисципліна викладається у декількох семестрах). Назви змістових модулів. Найменування тем та питань кожного заняття. Завдання на самостійну роботу. | Рекомендована література (базова, допоміжна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Семестр 4 |  |
| 1 2 3 4 | Л Л Л ЛЗ | 2 2 2 6 | Тема.1. Теоретичні основи створення керамічних та склокристалічних матеріалів. Лекція 1. Електромагнітна безпека промислових і біологічних об’єктів. Лекція 2. Пошук та обґрунтування хімічних складів феритовмісних склокомпозицій. Лекція 3. Термодинамічна оцінка реакцій фазо-утворення у склокристалічних покриттях Лабораторне заняття. Визначення кінетичних характеристик фазоутворення в складах склокриста-лічних покриттів. | 1,5,6 4,8,9 2,3,11 |
| 5 6 7 8 9 | Л Л Л ЛЗ ЛЗ | 2 2 2 6 6 | Тема.2. Синтез керамічних матеріалів та склокристалічних покриттів, що екранують ЕВМ Лекція 1. Фізико-механічні та експлуатаційні властивості діелектричних матриць. Лекція 2. Технологічні параметри виробництва електропровідної композиційної кераміки Лекція 3. Електропровідні нефритовані покриття по кераміці. Лабораторне заняття 1. Визначення електропровід-ної добавки для створення композиційної кераміки Лабораторне заняття 2. Розрахунки структурних характеристик вихідних стекол. | 2,3,6 2,4,5 2,4,5,9 6,7,12 3,9 |
| 10 11 12 13 14 15 | Л Л Л Л ЛЗ ЛЗ | 2 2 2 2 6 6 | Тема 3. Дослідження властивостей керамічних захисних матеріалів Лекція 1. Магнітні властивості склокристалічних покриттів оптимальних складів Лекція 2. Захисні властивості композиційної кераміки Лекція 3. Старіння електропровідної композиційної кераміки Лекція 4. Багатошарові композиційні матеріали Лабораторне заняття 1. Розрахунок коефіцієнта загасання, питомого опору та магнітної проникності композиційної кераміки Лабораторне заняття 2. Визначення фазового складу електропровідної композиційної кераміки | 3,6,12 3,5,6 2,4,5,6 2,4,6 2,3,9,12 3,7,11 |
|  | Разом | 50 |  |  |

САМОСТІЙНА РОБОТА

| № з/п | Назва видів самостійної роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напрямки створення захисних склокристалічних покриттів | 20 |
| 2 | Дослідження процесів фазових перетворень у склокомпозиціях | 20 |
| 3 | Дослідження електрофізичних і магнітних властивостей модельних склокомпозицій | 20 |
| 4 | Дослідження впливу другого випалу на властивості електропровідної композиційної кераміки | 20 |
| 5 | Дослідження захисних властивостей склокристалічних покриттів | 20 |
|  | Разом | 100 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Реферат

(вид індивідуального завдання)

| № з/п | Назва індивідуального завдання та (або) його розділів | Терміни виконання (на якому тижні) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу.

Метод лекції передбачає ознайомлення аспірантів з її планом, що допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити аспірантів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови.

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли аспіранти пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який передбачає активну самостійну роботу аспірантів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків).

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому викладач організує сприймання та усвідомлення аспірантами інформації, а учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш прогресивні методи:

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;

- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається своєрідний еталон творчого мислення);

- частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності аспірантів);

- дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації.

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння аспірантами.

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії.

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання потребує від аспірантами дещо інших навичок, тому для нього використовується спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед аспірантами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. Аспіранти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення контрольної роботи, виконання індивідуального завдання.

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи аспіранта, проводиться:

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на заняттях;

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на аспірантській конференції за обраною темою.

Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку (з оцінкою за 100-бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

Семестровий контроль проводиться в усній формі за контрольними завданнями або шляхом тестування з використанням технічних засобів.

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності аспіранта

| Поточне тестування та самостійна робота | Сума |
| --- | --- |
| Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Індивідуальне завдання | 100 |
| 20 | 40 | 40 | - |  |

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90 ... 100 | A | відмінно |
| 82 … 89 | B | добре |
| 74 … 81 | C |  |
| 64 … 73 | D | задовільно |
| 60 … 63 | E |  |
| 35 … 59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0 … 34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)

Складові навчально-методичного забезпечення

навчальної дисципліни розташовані на сайті:

Навчально-методичне забезпечення представлене навчальними посібниками з хімічної технології ТНСМ у прикладах і задачах (Ч. 1 – режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/chemistry_himteh; Ч. 2 – режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/chemistry_himtehnol).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

| Базова література |
| --- |
|  | Шевель Д.М. Электромагнитная безопасность / Д.М. Шевель. – К.: ВЕК+НТИ, 202. – 432 с. |
|  | Горелов В.П. Резистивные композиционные матерыалы и мощные резисторы на их основе / В.П. Горелов, Г.А. Пугачев. – Новосибирск: Наука, 1987. – 216 с. |
|  | Лісачук Г.В. Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання: монографія. – Харків: ТОВ «Планета-прінт», 2013. – 280 с. |
|  | Летюк Л.М. Химия и технология ферритов / Л.М. Летюк, Г.И. Журавлев. – Л.: Химия, 1983. - 256 с. |
|  | Технология эмали и защитных покрытий: учебное пособие / Л.Л. Брагина, А.П. Зубехин, Я.И. Белый и др. – Х.: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). – 2003. – 484 с. |
|  | Шапиро Д.Н. Основные теории электромагнитного экранирования / Д.Н. Шапиро. – Л.: Энергия, 1975. – 110 с. |
|  | Сегнетомагнитные вещества / под ред. Ю.Н. Веневцев, В.Н. Любимов. – М.: Наука, 1990. – 184 с. |
|  | Волочко А.Т. Огнеупорные и тугоплавкие керамические материалы / А.Т. Волочко, К.Б. Подболотов, Е.М. Дятлова. – Минск: Беларус. Навука, 2013. – 385 с. |
| Допоміжна література |
|  | Справочник по электротехническим материалам: в 3 т. / под ред. Ю.В. Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М. Тареева. – 3-е изд., перераб. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – Т.3. – 728с. |
|  | Термодинамические свойства нерганических веществ / под. ред. А.П. Зефирова. – М.: Атомиздат, 1965. – 460 с. |
|  | Лисачук Г.В. Кинетика фазообразования в стеклокристаллических покрытиях / Г.В. Лисачук, О.А. Романова, Ю.Д. Трусова // Керамика: наука и жизнь. – 2009. - №1(3). - С.4-7. |
|  | Влияние магнитных и немагнитных добавок на свойства облицовочной керамики / Г.В. Лисачук, Р.В. Кривобок, Л.Н. Лисачук и др. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2005. - №51. – С. 168 – 173. |

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

- Кафедра технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей: профиль на Google Scolar [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=iRenYisAAAAJ&hl=ru

- Химия и технология тонкой технической керамики: Научно-вспомогательный указатель литературы [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://bibl.lti-gti.ru/docs/pdf/keram.pdf

- Техническая керамика: группы материалов [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:  http://www.ceramtec.com.ua/ceramic-materials/

- Электронная библиотека Twirpx по технологи тонкой и технической керамики [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:   http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech/silicate/ceramics/