МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради

ННІХТІ                                      	_____________   _І. М. Рищенко

(підпис)

«27» вересня 2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ»

рівень вищої освіти 		третій (доктор філософії)

галузь знань 		 16 Хімічна та біоінженерія

спеціальність 		161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-наукова

програма 		докторів філософії

вид дисципліни 		професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)

форма навчання 		очно

Харків – 2019 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни

Наукові підходи до розробки нових функціональних керамічних матеріалів

Розробник:

Професор кафедри, к. т. н., доцент		О.Ю. Федоренко

(підпис)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри

«Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»

Протокол від «24»___вересня__2019 року,  № 2

Завідувач кафедри			Пітак Я. М.

(підпис)

Завідувач аспірантури			Штефан В.В.

(підпис)

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

| Дата засідання кафедри – розробника РПНД | Номер протоколу | Підпис завідувача кафедри | Підпис голови Вченої ради інституту/факультету |
| --- | --- | --- | --- |

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчання − підготовка докторів філософії за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія» шляхом навчання аспірантів, що передбачає здобуття теоретичних знань, практичних навичок і компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних науково-прикладних  проблем у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів, оволодіння методологією експериментальної діяльності для проведення власного наукового дослідження.

Компетентності (згідно з освітньо-науковою програмою докторів філософії 2019 року).

За час навчання в аспірантурі за ОНП у здобувача наукового ступеню мають сформуватися такі загальні і професійні компетентності:

ЗК-1: Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень, формулювання нових підходів для вирішення теоретичних і практичних завдань у наукових дослідженнях;

ЗК-2: Готовність до самостійної індивідуальної роботи, здійснення комплексних досліджень, готовність до керівництва науково-дослідною групою, прийняття рішень в міждисциплінарних областях;

ПК-1:  Здатність до організації та проведення наукових досліджень в області хімічної технології із залученням сучасних методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне і практичне значення;

ПКс-5: Набуття компетенції для викладацької діяльності в межах спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Результати навчання (згідно з освітньо-науковою програмою докторів філософії 2019 року).

Результатами навчання за даною дисципліною будуть оволодіння, розуміння теоретичних знань, вмінь наукової діяльності, сучасних методів експериментальних досліджень, а також професійна підготовка, а саме:

РН-1 Знання та уміння знаходити нові підходи для рішення сучасних теоретичних і практичних задач в області хімічних технологій та інженерії;

РН-2 Володіння навичками формування задач дослідження, планування та розподілу напрямків їх реалізації як самостійно, так і як керівника науково-дослідної групи;

РН-3 Володіння  навичками використання інформаційних технологій, уміння представляти результати роботи на публічних заходах національного так і міжнародного рівня;

РН-6 Володіти навичками та знаннями щодо викладання технічних дисциплін за спеціальністю  161 «Хімічні технології та інженерія»

РНс-5 Знання та розуміння сучасних методів досліджень складу, структури, властивостей матеріалів та їх поверхонь;

РНс-7 Знання та розуміння сучасних методів дослідження фізико-хімічних властивостей синтезованих функціональних матеріалів.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

| Попередні дисципліни | Наступні види роботи |
| --- | --- |
| Фізична хімія силікатів Теоретичні основи технологій галузі Матеріали і речовини для сучасних технологій Основи наукових досліджень Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів | Науково-дослідна робота. Підготовка до захисту дисертації. Випускна атестація. Захист дисертації. |

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за у семестрі за видами навчальних занять)

| Семестр | Загальний обсяг (годин) / кредитів ECTS | З них | За видами аудиторних занять (годин) | Індивідуальні завдання студентів | Поточний контроль | Семестровий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторні заняття (годин) | Самостійна робота (годин) | Лекції | Практичні заняття, |  | Контрольні роботи (кількість робіт) | екзамен |
| 3 | 150/5 | 50 | 100 | 20 | 30 | - | 2 | + |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 30 %.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| № з/п. | Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР) | Кількість годин | Назви змістових модулів. Найменування тем та питань кожного заняття. Завдання на самостійну роботу. | Рекомендована література (базова, допоміжна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Змістовий модуль № 1 Теоретичні основи як вищий рівень технічного знання |  |
| 1,2 | Л | 4 | Тема 1. Елементи наукового підходу до створення нових матеріалів Теоретичні основи як вищий рівень технічного знання. Термінологічний апарат матеріалознавства в галузі ТНСМ. Використання наукових підходів для удосконалення технологічних процесів виробництва. Елементи наукового підходу: теорії, гіпотези, наукові закони і передбачення, теоретичні і експериментальні дослідження, аналіз і узагальнення | 2-5 |
| 3-5 | Л | 6 | Тема 2. Принципи проектування складів функціональних керамічних матеріалів. Принципи підбору глинистої та кварц-польовошпатової сировини для отримання матеріалів із заданими властивостями. Методи оцінки флюсуючої здатності природної польовошпатової сировини. Підходи до розробки оксидних та сировинних композицій при створенні інноваційних керамічних матеріалів: термодинамічні, фізико-хімічні, геометро-топологічні, імітаційні (моделювання поведінки матеріалів при експлуатації). Принципи розробки керамічних матеріалів для екологічно безпечного та ресурсоощадного виробництва. | 1-12 |
|  |  |  | Лабораторні заняття |  |
| 6,7 | ЛЗ | 2 | Визначення придатності сировинних матеріалів для виготовлення заявленої продукції. | 2-17 |
| 8,9 | ЛЗ | 4 | Теоретична оцінка флюсуючої здатності кварц-польовошпатової сировини та надання рекомендацій | 2-17 |
| 10,11 | ЛЗ | 4 | Проектування складу оксидних і сировинних композицій для отримання кераміки заданого фазового складу | 2-17 |
| 12,13 | ЛЗ | 4 | Порівняння фазового складу керамічних матеріалів за результатами теоретичних і експериментальних досліджень | 2-17 |
| 14-16 | ЛЗ | 4 | Прогнозна оцінка рівня спікання керамічних матеріалів при заданих параметрах їх випалу. |  |
|  |  |  | Змістовний модуль № 2. Експериментальні дослідження як спосіб отримання нових наукових знань |  |
| 17,18 | Л | 6 | Тема 3. Підходи до визначення механізмів формування функціональної кераміки із заданим складом та властивостями Фізико-хімічні закономірності спікання керамічних матеріалів. Фактори, що обумовлюють інтенсивність процесу спікання кераміки. Фізико-хімічні закономірності фазоутворення керамічних матеріалів. Теоретичні принципи отримання матеріалів із заданим фазовим складом. Методи прогнозування фазового складу кераміки за складом оксидних та сировинних композицій | 1-17 |
| 19-20 | Л | 4 | Тема 4. Реалізація резервів ресоро-та енергозбереження у виробництві функціональної кераміки Взаємозв’язок «склад – технологія – структура ( властивості» як невід’ємна складова наукового дослідження функціональних матеріалів. Способи інтенсифікації технологічних процесів у виробництві функціональних керамічних матеріалів. Підходи до корегування складу та властивостей технологічних сумішей. | 1-17 |
|  |  |  | Лабораторні заняття |  |
| 21-22 | ЛЗ | 4 | Визначення взаємозв’язку складу оксидних і сировинних композицій з структурно-фазовими особливостями та властивостями кераміки. | 8-12 |
| 23-24 | ЛЗ | 4 | Визначення взаємозв’язку технологічних параметрів виробництва з структурно-фазовими особливостями та властивостями кераміки. | 8-12 |
| 25 | ЛЗ | 2 | Визначення ролі малих добавок на різних стадіях формування керамічних матеріалів. Корегування властивостей керамічних мас і суспензій | 8-12 |
| 26 | ЛЗ | 2 | Вплив заміни сировинних матеріалів на властивості функціональної кераміки на основі розрахунків хімічного складу продуктів випалу мас. | 8-12 |
| Разом (годин) | 50 |  |  |

Примітка. Позначкою «*» позначені джерела з інформаційних ресурсів в Інтернет.

САМОСТІЙНА РОБОТА

| № з/п | Назва видів самостійної роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрацьовування лекційного матеріалу | 10 |
| 2 | Підготовка до лабораторних занять | 20 |
| 3 | Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях | 70 |
|  | Разом | 100 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання за навчальною дисципліною не передбачені планом.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При навчанні аспірантів за дисципліною використовуються такі методи навчання, як лекції, лабораторні заняття та самостійна робота.

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому викладач організує сприймання та усвідомлення аспірантами інформації, а вони здійснюють її сприймання, осмислення та запам'ятовування. Коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш прогресивні методи:

- репродуктивний: викладач дає завдання, в процесі виконання якого аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;

- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається своєрідний еталон творчого мислення);

- частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності аспірантів);

- дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації.

За наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує учнів наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії.

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності аспірантів при вивченні дисципліни на лекційних та лабораторних заняттях використовуються такі навчальні технології, як лекція-діалог,  проблемна лекція, аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, проблемно-ділова гра та ін

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль реалізується у формі опитування, контролю дослідницького завдання, проведення двох контрольних робіт у формі комп’ютерного тест-опитування.

Контроль складової робочої програми, яка засвоюється під час самостійної роботи, проводиться:

- з лекційного матеріалу – шляхом співбесіди;

- з лабораторних та дослідницького завдання – за допомогою перевірки виконаних завдань.

Семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту за екзаменаційними білетами в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у визначені терміни. Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю з дисципліни за умови повного відпрацювання та захисту усіх лабораторних робіт та дослідницького завдання, передбачених навчальною програмою з дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Робочою програмою передбачено 20 лекцій та 30 лабораторних занять, дві контрольні роботи (КР) і одне дослідницьке  завдання. Іспит є обов'язковим, кількість балів поточного контролю - 60, кількість балів семестрового контролю - 40.

Розподіл балів для оцінювання успішності аспіранта

| Поточне тестування та самостійна робота | Підсумковий контроль | Сума |
| --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 | СРС | Екзамен |  |
| Т1, Т2 | Т3, Т4 |  |  |  |
| 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90 ... 100 | A | відмінно |
| 82 … 89 | B | добре |
| 74 … 81 | C |  |
| 64 … 73 | D | задовільно |
| 60 … 63 | E |  |
| 35 … 59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0 … 34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НД

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить:  плани лекцій і лабораторних робіт, завдання для поточного та підсумкового контролю аспірантів. Інформація про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни розташована на офіційному сайті університету http://web.kpi.kharkov.ua.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

1. Лісачук Г.В. Функціональна кераміка / Г.В. Лісачук. ( Х: ТОВ «Планета-принт», 2013. ( 280 с.

2. Функциональная керамика / В.И. Верещагин, П.М. Плетнёв, А.П. Суржиков и [и др.]. ( Новосибирск: Ин-т неорганической химии СО РАН, 2004 .( 350 с.

3. Семченко Г.Д. Современные процессы в технологии конструкционной керамики / Г.Д. Семченко. ( Харьков: Гелеос, 2011. ( 276 с.

4. Белов Г.В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы / Г.В. Белов. ( М.: Научный мир, 2002. ( 184 с.

5. Голеус В. І. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічних технологій тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів / В. І. Голеус, О. В. Карасик. ( Дніпропетровськ, Літограф, 2016. ( 160 с.

6. Огнеупорные и тугоплавкие керамические материалы / А.Т. Волочко, 
К.Б. Подболотов, Е.М. Дятлова. ( Минск: Баларуская навука. ( 2013. ( 385 с.

7. Салахов А.М. Современные керамические материалы / А.М. Салахов. ( Казань: КФУ, 2016. ( 407 с.

8. Матеріали в техніці / Ю. В. Дзядикевич. - Т. : Економічна думка, 2009. ( 204 с.

9. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля / Д. Брандон, У. Каплан ; ред. пер. с англ. С. Л. Баженов. - М. : Техносфера, 2006. - 377 с.

10. Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии.−М.: Химия,1975.−578 с.

11. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов.– М.:Химия, 1973.−223 с.

12. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. ( М.: Наука, 1977. ( 236 с.

Допоміжна література

13. Савицкий А.П. Жидкофазовое спекание систем с взаимодействиующими компонентами  / А.П. Савицкий.( Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1991. ( 184 с.

14.  Власов А.С. Теоретические основы прочности керамики / А.С. Власов. ( М.:РХТУ, 1982. ( 48 с.

15.  Технология электовакуумной и радиотехнической керамики / Г.В. Белинская, Г.А. Выдрик. ( М.: Энергоатом, 1997. ( 336 с.

16. Ватолин Н.А. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных тернеорганических системах М.: Металлургия, 1994. ( 532 с.

17. Диаграммы состояния силикатных систем. Тройные силикатные системы: справочник / ред. Н.А. Торопов [и др.](. Л.: Наука, 1972.(448 с.

18. Техническая кераміка / В.Я. Шевченко, СЧ.М. Баринов. ( М.: Наука, 1993. ( 187 с.

19. Практикум по технологии керамики / [Андрианов Н.Т., Белякова А.В., Власов А.С и др.] : под ред. И.Я.Гузмана. ( М. : ООО РИФ «Стройматериалы», 2005. ( 336 с.

20. Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы / Р.А. Андриевский, Р.В. Рагуля. ( М.: Академия, 2000. ( 178с.

21. Квантовая химия в материаловедении. Неметаллические тугоплавкие соединения и неметаллическая керамика / А.Л.Ивановский, Г.П. Швейкин. ( Екатеринбург: «Екатеринбург», 2000. ( 178 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

(перелік інформаційних ресурсів)

1. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України
від 11.07.2001 р. від № 2623-III (зі змінами) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

- Електронний каталог і репозитарій НТУ «ХПІ». – Режими доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&LNG=uk; http://repository.kpi.kharkov.ua/

- Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

- Фізична хімія. ‒ Режим доступу: http://books.google.com?q=physical+ chemistry

- Наноматеріали. ‒ Режим доступу:  http://books.google.com?q= nanomaterials

9 Електронна бібліотека силікатів. – режим доступу: http://silikaty.ru/knigi/cat_view/20-obshhaja-tehnologija-i-fizicheskajahimija-silikatov?start=5

10. Электронна бібліотека з технології вогнетривів. – Режим доступу: http://msd.com.ua/texnologiya-ogneuporov/fiziko-ximicheskie-osnovytexnologii-shamotnyx-kaolinovyx-i-polukislyx-izdelij/ 56.

11  Технічна кераміка від керамічних експертів (на англ. языке)  [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: https://www.ceramtec.com/ceramic-materials/

13 Хімія і технологія тонкої технічної кераміки: Науково-допоміжний перелік літератури [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://bibl.lti-gti.ru/docs/pdf/keram.pdf

14 Електронна бібліотека Twirpx по технології тонкої і технічної кераміки, скла, вогнетривів, в’яжучих матеріалів та захисних покриттів [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступу:   http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry _tech/silicate/ceramics/

16 Технічна кераміка: групи матеріалів [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступа:  http://www.ceramtec.com.ua/ceramic-materials/

17 Технічна кераміка: Огляд [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://hitech-ceramics.com/