МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради інституту/факультету

Навчально-наукового інституту

хімічної технології та інженерії			_____________             Рищенко І.М.

(підпис)

«27» вересня 2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«основи структурної будови силікатних стекол та 
скломатеріалів»

рівень вищої освіти 	третій (доктор філософії) PhD

галузь знань	16 Хімічна та біоінженерія

спеціальність   161 «Хімічні технології та інженерія»

вид дисципліни 	 освітньо-наукова підготовка

форма навчання 	 очна

Харків – 2019 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни

Основи структурної будови силікатних стекол та скломатеріалів

Розробники:

Проф., д.т.н., проф.			Брагіна  Л.Л.

(підпис)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Протокол від «_24___»___вересня__2019 року,  № __2___

Завідувач кафедри			Пітак Я.М.

(підпис)

Завідувач аспірантури			Штефан В.В.

(підпис)

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

| Дата засідання кафедри – розробника РПНД | Номер протоколу | Підпис завідувача кафедри | Підпис голови Вченої ради інституту/факультету |
| --- | --- | --- | --- |

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчання − підготовка докторів філософії за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія» шляхом навчання аспірантів, що передбачає здобуття теоретичних знань, практичних навичок і компетентностей, достатніх для прийняття рішень по застосуванню інноваційних технологій і стратегічному управлінню підприємствами по виробництву тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів.

Компетентності

За час навчання в аспірантурі за ОНП у здобувача наукового ступеню мають сформуватися такі компетентності:

ЗК-1: Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень, формулювання нових підходів для вирішення теоретичних і практичних завдань у дослідженнях;

ПК-1:  Здатність до організації та проведення досліджень в області хімічної технології із залученням сучасних методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне і практичне значення;

ПКс-5: Набуття компетенції для викладацької діяльності в межах спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Результатами навчання за даною дисципліною буде професійна підготовка, а саме:

РН-1 Знання та уміння знаходити нові підходи для рішення сучасних теоретичних і практичних задач в області хімічних технологій та інженерії;

РН-6 Володіти навичками та знаннями щодо викладання технічних дисциплін за спеціальністю  161 «Хімічні технології та інженерія»

РНс-1 Знати і розуміти теоретичні підстави вирішення важливої науково-практичної задачі створення нового або оптимізацію існуючого технологічного процесу хімічного синтезу матеріалів, діагностики і прогнозування властивостей кінцевих продуктів;

РНс-3 Обґрунтовувати способи керування технологічним процесом хімічного синтезу матеріалів та прогнозні моделі для оцінки стану хімічної системи, які дозволяють цілеспрямовано підходити до синтезу сполук із заданими фізико-хімічними властивостями.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

| Попередні дисципліни | Наступні види роботи |
| --- | --- |
| Хімічна технологія емалей та захисних покриттів Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів Фізична хімія ТНСМ. Хімічна технологія силікатних стекол та скломатеріалів загального та спеціального призначення. | Науково-дослідна робота. Підготовка до захисту дисертації. Випускна атестація. Захист дисертації. |

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за у семестрі за видами навчальних занять)

| Семестр | Загальний обсяг (годин) / кредитів ECTS | З них | За видами аудиторних занять (годин) | Індивідуальні завдання студентів | Поточний контроль | Семестровий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторні заняття (годин) | Самостійна робота (годин) | Лекції | Лабораторні заняття, |  | Контрольні роботи (кількість робіт) | екзамен |
| 3 | 150/5 | 50 | 100 | 20 | 30 | - | 2 | + |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 30 %.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| № з/п. | Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР) | Кількість годин | Назви змістових модулів. Найменування тем та питань кожного заняття. Завдання на самостійну роботу. | Рекомендована література (базова, допоміжна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 – 6 7 8 9 – 11 12 13 14 15-17 18 19–21 22 23–25 | Л СР СР СР Л СР Л ЛЗ Л СР Л ЛЗ Л Л СР Л ЛЗ Л СР ЛЗ СР Л СР ЛЗ | 2 10 10 12 2 12 2 6 2 10 2 6 2 2 12 2 6 2 12 6 10 2 12 6 | Семестр 3. Модуль 1 Вступ Зміст і значення дисципліни “Структура і властивості силікатних розплавів”. Головні досягнення науки про силікатні розплави. Видатні вчені фізико-хіміки. Тема1. Силікатні розплави та їх роль в ТНСМ. Предмет та задачі галузі науки про силікатні розплави. Суміжні розділи науки, термінологія. Тема 2. Структура силікатних матеріалів: Особливості будови розплавів і стекол. Теорії будови стекол та фактори для визначення їх структурної міцності. Зв’язок структури стекол з їх властивостями. Тема 3. Фізико-хімічні властивості силікатних розплавів Класифікація властивостей силікатних розплавів. Температурна залежність властивостей Залежність властивостей від хімічного складу розплавів. Дифузійні процеси та їх роль в скловарінні Взаємодія рідкої та твердої фаз. Модуль 2 Тема 4. “Методи вивчення структури і властивостей силікатних розплавів” Високотемпературна мікроскопія. Високотемпературна віскозиметрія. Визначення електричних властивостей скло розплавів. Тема 5. “Роль властивостей силікатних розплавів у формуванні тугоплавких матеріалів” Процеси газоутворення, освітлення та гомогенізації скломаси. Роль електричних властивостей скло розплавів. Спікання з участю рідкої фази. Тема 6. “Використання полі лужного ефекту при синтезі стекол”. Регулювання структурних факторів скло матеріалів. Електропровідність та корозійна активність скло розплавів. | 1-5 1,6-7,9 1,6-7,12 1,6-7,13 1,6-7 1,6 1,6 7,13,14 1,6 1-14 4,12,18 14,15 16,17 3,5 6,8 9,10 11,14 3,16,18 14,17 11,14,18 |
| Разом (годин) | 150 |  |  |

Примітка. Позначкою «*» позначені джерела з інформаційних ресурсів в Інтернет.

САМОСТІЙНА РОБОТА

| № з/п | Назва видів самостійної роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрацьовування лекційного матеріалу | 20 |
| 2 | Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять | 30 |
| 3 | Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях | 50 |
| 4 | Виконання індивідуального завдання: | – |
| 5 | Інші види самостійної роботи | – |
|  | Разом | 100 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання за даною навчальною дисципліною не передбачені.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу.

Метод лекції передбачає ознайомлення аспірантів з її планом, що допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити аспірантів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови.

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли аспіранти пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який передбачає активну самостійну роботу аспірантів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків).

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому викладач організує сприймання та усвідомлення аспірантами інформації, а учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш прогресивні методи:

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;

- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається своєрідний еталон творчого мислення);

- частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності аспірантів);

- дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації.

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння аспірантами.

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії.

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання потребує від аспірантами дещо інших навичок, тому для нього використовується спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед аспірантами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. Аспіранти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення двох контрольних робіт у формі комп’ютерного тест-опитування.

Контроль складової робочої програми, яка засвоюється під час самостійної роботи, проводиться:

- з лекційного матеріалу – шляхом співбесіди;

- з лабораторних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань.

Семестровий контроль проводиться у формі усного іспиту за екзаменаційними білетами відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у визначені терміни. Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання та захисту усіх лабораторних робіт, передбачених навчальною програмою з дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Робочою програмою передбачено 20 лекцій та 30 лабораторних занять, дві контрольні роботи (КР). Іспит є обов'язковим, кількість балів поточного контролю - 60, кількість балів семестрового контролю - 40.

Розподіл балів для оцінювання успішності аспіранта

| Поточне тестування та самостійна робота | Підсумковий контроль | Сума |
| --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 | Екзамен |  |
| Т1, Т2 | Т3, Т4 |  |  |
| 30 | 30 | 40 | 100 |

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90 ... 100 | A | відмінно |
| 82 … 89 | B | добре |
| 74 … 81 | C |  |
| 64 … 73 | D | задовільно |
| 60 … 63 | E |  |
| 35 … 59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0 … 34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НД

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить:  плани лекцій, завдання для лабораторних робіт, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь аспірантів. Інформація про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни оприлюднена на офіційному сайті університету http://web.kpi.kharkov.ua.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

- Аппен А.А. Химия стекла. – Л.: Химия, 1976 – 296 с.

- Анфилогов В.Н. Силикатные расплавы / В.Н. Анфилогов, В.Н. Быков, А.А. Осипов: Институт минералогии УРО РАН. – Москва : Наука, 2005. –357 с.

- Саркисов П.Д. Направленная кристаллизация стекла–основа получения многофункциональных стеклокристаллических материалов.-М.: РХТУ, 1997.-218 с.

- Мазурин О.В. Стеклование. - Л.: ЛГУ, 1986. – 141 с.

- Фізико-хімічні системи тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів: Навч.посібник/ А.С. Бережний, Я.М. Пітак, А.Д. Пономаренко, Н.П. Соболь. – К: УМК ВО, 1992 – 172 с.

- Носенко А.В. Стеклокерамические материалы на основе пентаалюмината лития / А.В. Носенко, В.И. Голеус, А.О. Карасик, А.А. Амелина. – Днепр: изд-во «Литограф», 2017.– 183 с.

- Племянніков М.М., Крупа О.А. Хімія та теплофізика скла: Навч.посібник. - К.: НТТУ “КПІ”, 2000. – 560 с.

- Шаеффер Н.А., Хойзнер К.Х. Технология стекла / Пер. с нем. – Кишинев: СТI – Print, 1998. - 280 с.

- Шабанова Н.А. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема / Н.А. Шабанова, П.Д. Саркисов. – Москва : ИКЦ «Академкнига», 2004. – 208 с.

- Стекло и керамика – ХХI. Перспективы развития – С-Пб.: Янус, 2001.– 303 с.

- Технология неорганических порошковых материалов и покрытий функционального назначения: Учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов / Под ред. Ю.П.Удалова – С-Пб.: СПбГТН, 1999. – 428 с.

- Зубехин А.П., Страхов В.И., Чеховский В.Г. Физико-химические методы исследования тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. – С-Пб.: Синтез, 1995. – 190 с.

- Плазмово-електролітичний синтез біосумісних покриттів на сплавах титану і магнію: монографія / Л.О. Сніжко, О.Б. Гірін, В.О. Головенко та ін. – Дніпро: ДНВЗ УДХТУ, 2019. – 126 с.

- Голеус В.І. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічних технологій тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів: навч. посібник / В.І. Голеус, О.В. Карасик. – Дніпро: вид-во «Літограф», 2016 .– 160 с.

- Методы и средства исследований и контроля в стеклоэмалировании: Учеб. пособие / В.Е. Горбатенко, В.А. Гузий, А.П. Зубехин и др. -–Новочеркасск, НГТУ, 1995. – 170 с.

- Бережной А.С. Многокомпонентные щелочные оксидные системы. – К.: Наукова думка, 1988. – 1988.- 194 с.

- Эйтель В. Физическая химия силикатов/ Пер. с англ.– М.: ИЛ, 1962. – 1055 с.

- Технология эмали и защитных покрытий: Учеб. пособие / Под ред. Л.Л. Брагиной, А.П. Зубехина. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003.

Допоміжна література

1.	Физика  и химия стекла

2.	Стекло и керамика

3.	Техническая керамика и огнеупоры

4.	Неорганические материалы

5.	Journal of the American Ceramics Society

6.	Advanced Material and Processes

7.	Питання хімії та хімічної технології

8.	Сборник трудов УкрНИИОгнеупоров им. А.С. Бережного

9.	Стекло мира

10.	Труды Укр ГИС

11.	Стеклообразное состояние