МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради

ННІХТІ                                      	_____________   І. М. Рищенко

(підпис)

«27» вересня 2019 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕТРОГРАФІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ТА ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ»

рівень вищої освіти 		третій (доктор філософії)

галузь знань 		 16 Хімічна та біоінженерія

спеціальність 		161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-наукова

програма 		докторів філософії

вид дисципліни 		професійна підготовка

форма навчання 		очно

Харків – 2019 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни

Петрографічні методи аналізу структури та фазового складу тугоплавких неметалічних тв силікатних матеріалів

Розробник:

Доцент кафедри, к. т. н., доцент		В.В. Тараненкова

(підпис)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри

«Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»

Протокол від «24»  вересня 2019 року,  № 2

Завідувач кафедри			Пітак Я. М.

(підпис)

Завідувач аспірантури			Штефан В.В.

(підпис)

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

| Дата засідання кафедри – розробника РПНД | Номер протоколу | Підпис завідувача кафедри | Підпис голови Вченої ради інституту/факультету |
| --- | --- | --- | --- |

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: навчання – підготовка докторів філософії за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія» шляхом навчання аспірантів, що передбачає здобуття теоретичних знань, практичних навичок і компетентностей, достатніх для прийняття рішень по застосуванню інноваційних технологій і стратегічному управлінню підприємствами по виробництву тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів.

Компетентності (згідно з освітньо-науковою програмою докторів філософії 2019 року): за час навчання в аспірантурі за ОНП у здобувача наукового ступеню мають сформуватися такі загальні і професійні компетентності:

ЗК-1: Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень, формулювання нових підходів для вирішення теоретичних і практичних завдань у наукових дослідженнях;

ПК-1: Здатність до організації та проведення наукових досліджень в області хімічної технології із залученням сучасних методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне і практичне значення;

ПКс-5: Набуття компетенції для викладацької діяльності в межах спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Результати навчання (згідно з освітньо-науковою програмою докторів філософії 2019 року):

РН-1 Знання та уміння знаходити нові підходи для рішення сучасних теоретичних і практичних задач в області хімічних технологій та інженерії;

РН-6 Володіти навичками та знаннями щодо викладання технічних дисциплін за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»;

РНс-1 Знати і розуміти теоретичні підстави вирішення важливої науково-практичної задачі створення нового або оптимізацію існуючого технологічного процесу хімічного синтезу матеріалів, діагностики і прогнозування властивостей кінцевих продуктів;

РНс-3 Обґрунтовувати способи керування технологічним процесом хімічного синтезу матеріалів та прогнозні моделі для оцінки стану хімічної системи, які дозволяють цілеспрямовано підходити до синтезу сполук із заданими фізико-хімічними властивостями.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

| Попередні дисципліни: | Наступні дисципліни: |
| --- | --- |
| Мінералогія родовищ неметалічних корисних копалин та аналіз мінеральних ресурсів в технології ТНСМ Термодинаміка фізико-хімічних реакцій Елементи теорії кінетики та макрокінетики гетеро-генних процесів Механізми корозії цементного каменю та бетону | Педагогічна практика |

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

| Семестр | Загальний обсяг (годин) / кредитів ECTS | З них | За видами аудиторних занять (годин) | Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ) | Поточний контроль | Семестровий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторні заняття (годин) | Самостійна робота (годин) | Лекції | Лабораторні заняття | Практичні заняття, семінари |  | Контрольні роботи (кількість робіт) | Залік | Екзамен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 150/5 | 50 | 100 | 20 | 30 | - | - | 2 | - | + |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 30%:

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| № з/п. | Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР) | Кількість годин | Номер семестру (якщо дисципліна викладається у декількох семестрах). Назви змістових модулів. Найменування тем та питань кожного заняття. Завдання на самостійну роботу. | Рекомендована література (базова, допоміжна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тема 1. Методи оптичної мінералогії та петрографії |  |
| 1 | Л | 2 | Основні поняття кристалографії, кристалохімії та кристалооптики | 1-3, 13,14,17 |
| 2 | Л | 2 | Процеси синтезу мінеральної речовини в техніці | 1, 2, 6 |
| 3 | Л | 2 | Діагностичні властивості та методи дослідження штучних мінералів та сполук | 1, 6, 7, 13 |
| 4 | Л | 2 | Методика дослідження матеріалів у світлі, що проходе, та у відбитому світлі | 2, 7-8 |
| 5 | Л | 2 | Різні методи дослідження за допомогою мікроскопа | 2, 7, 8,18 |
|  |  |  | Лабораторні заняття |  |
| 6 | ЛЗ | 4 | Будова поляризаційного мікроскопа | 9, 10 |
| 7 | ЛЗ | 4 | Мікроскопічні препарати та методики їх виготовлення | 9, 10 |
| 8 | Л3 | 10 | Мікроскопічні дослідження сировини та продуктів ТНСМ при одному ніколі | 9, 11 |
|  |  |  | Тема 2. Практичне застосування петрографічних методів для вивчення структури та властивостей технічних продуктів |  |
| 9 | Л | 2 | Вплив різних факторів на характер кристалізації мінералів | 1, 2, 4 |
| 10 | Л | 2 | Вплив хіміко-мінералогічного складу сировинних матеріалів на спікання та мікроструктуру ТНСМ | 1, 2, 17 |
| 11 | Л | 2 | Вплив мінералізаторів та домішок та мікроструктуру ТНСМ | 1, 2, 4, 17 |
| 12 | Л | 2 | Вплив технологічних параметрів випалу на склад та мікроструктуру ТНСМ | 1, 2, 4, 15, 17 |
| 13 | Л | 2 | Сучасні методи оптичної мікроскопії для дослідження структури синтезованих сполук та нанокомпозитів | 5, 16 |
|  |  |  | Лабораторні заняття |  |
| 14 | ЛЗ | 8 | Дослідження матеріалів у полірованих шліфах | 2, 7-8 |
| 15 | ЛЗ | 4 | Дослідження порошкових матеріалів в імерсійних рідинах | 2, 12 |
| Разом | 50 |  |  |

Примітки

1.	Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах.

2.	У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).

3.	У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14.

САМОСТІЙНА РОБОТА

| № з/п | Назва видів самостійної роботи | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрацьовування лекційного матеріалу | 4 |
| 2 | Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять | 16 |
| 3 | Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях | 40 |
| 4 | Виконання індивідуального завдання: | - |
| 5 | Інші види самостійної роботи | 40 |
|  | Разом | 100 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання за даною навчальною дисципліною не передбачені.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу.

Метод лекції передбачає ознайомлення аспірантів з її планом, що допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити аспірантів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови.

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли аспіранти пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким методом (який передбачає активну самостійну роботу аспірантів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків).

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому викладач організує сприймання та усвідомлення аспірантами інформації, а учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність аспірантів до інших методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш прогресивні методи:

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого аспіранти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;

- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, аспіранти стежать за ходом творчого пошуку (аспірантам подається своєрідний еталон творчого мислення);

- частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють аспіранти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності аспірантів);

- дослідницький: викладач ставить перед аспірантами проблему, і аспіранти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації.

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння аспірантами.

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому викладач інструктує учнів не тільки словесними, але й наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії.

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання потребує від аспірантами дещо інших навичок, тому для нього використовується спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед аспірантами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. Аспіранти при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль реалізується у формі опитування, проведення контрольної роботи, виконання індивідуального завдання.

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи аспіранта, проводиться:

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на заняттях;

- з індивідуальних завдань – шляхом оцінювання реферату та виступу на аспірантській конференції за обраною темою.

Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку (з оцінкою за 100-бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

Семестровий контроль проводиться в усній формі за контрольними завданнями або шляхом тестування з використанням технічних засобів.

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності аспіранта

| Поточне тестування та самостійна робота | Сума |
| --- | --- |
| Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Індивідуальне завдання | 100 |
| 50 | 50 | - | - |  |

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90 ... 100 | A | відмінно |
| 82 … 89 | B | добре |
| 74 … 81 | C |  |
| 64 … 73 | D | задовільно |
| 60 … 63 | E |  |
| 35 … 59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0 … 34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить:  плани лекцій, завдання для лабораторних робіт, самостійної роботи, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь аспірантів. Складові навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни розташовані на сайті університету http://web.kpi.kharkov.ua.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

| Базова література |
| --- |
|  | Перепелицын В.А. Основы технической минералогии и петрографии / В.А. Перепелицын. – М.: Недра, 1987. – 255 с. |
|  | Кузнецова Т.В. Микроскопия материалов цементного производства / Т.В. Кузнецова, С.В. Самченко. – М.: МИКХиС, 2007. – 304 с. |
|  | Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия / Ю.К. Егоров-Тисменко. – М.: КДУ, 2005. – 592 с. |
|  | Горшков В.С. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы. Структура и свойства: Справочное пособие / В.С. Горшков, В.Г. Савельев, А.В. Абакумов. – М.: Стройиздат, 1994. – 584 с. |
|  | Семченко Г.Д. Современные процессы в технологии конструкционной керамики / Г.Д. Семченко. – Харьков : «Гелиос», 2011. – 276 с. |
|  | Мананков А.В. Основы технической минералогии и петрографии / А.В. Мананков. - Томск: Изд-во Томского университета, 1979. – 193 с. |
|  | Соболев Р.Н. Методы оптического исследования минералов / Р.Н. Слюолев. - М.: Недра, 1990. – 288 с. |
|  | Горшков В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ / В.С. Горшков, В.В. Тимаев, В.Г. Савельев. – М.: Высшая школа, 1981. – 335 с. |
|  | Князев В.С. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии / В.С. Князев, И.Б. Кононова И.Б. - М.: Недра, 1991. – 128 с. |
|  | Тараненкова В.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Устрій поляризаційного мікроскопа. Мікроскопічні препарати та методики їх виготовлення” / Уклад. В.В. Тараненкова, Я.М. Пітак. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. - 20с. |
|  | Тараненкова В.В. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Мікроскопічні дослідження сировини продуктів технології неметалевих силікатних матеріалів при одному ніколі ” / Уклад. В.В. Тараненкова – Х.: НТУ “ХПІ”, 2011. – 36 с. |
|  | Толстой В.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення показників світозаломлення кристалічних та аморфних речовин” / Уклад. В.С. Толстой, Л.П. Щукіна. - Харків: ХДПУ, 1997. – 14 с. |
| Допоміжна література |
|  | Ананьев В.П. Основы геологии, минералогии и петрографии / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. – М.: Высш. шк., 2005. – 398 с. |
|  | Гончаров Ю.И. Минералогия и петрография сырья для производства строительных материалов и технической керамики / Ю.И. Гончаров, В.С. Лесовик, М.Ю. Гончарова, В.В. Строкова. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2001. – 181 с. |
|  | Виноградов Б.Н. Петрография искусственных пористых заполнителей / Б.Н. Виноградов. – М.: Стройиздат, 1972. – 136 с. |
|  | Морис Ф. Микроанализ и растровая микроскопия / Ф.Морис, Л. Мени, Р. Тиксье. – М.: Наука, 1985. -392 с. |
|  | Карякин Л.П. Петрография огнеупоров / Л.П. Карякин. - Харьков.: Металлургиздат, 1962. – 314 с. |
|  | Стойбер Р. Определение кристаллов под микроскопом / Р. Стойбер, С. Морзе. - М.: Мир, 1974. – 281 с. |

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

- Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей: профіль на Google Scolar [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу:  https://scholar.google.com.ua/citations

- Асоціація виробників цементу України [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://www.ukrcement.com.ua/

- Електронна бібліотека Twirpx з технології в’яжучих матеріалів [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech/silicate/cementing/

- Все про цемент: виробництво цементу в Україні [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: http://cement-ua.at.ua/

- Интернет-журнал о цементе [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://rucem.ru/

- Журнал «Цемент и его применение» [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://www.cemcom.ru/journal

- Cement and Concrete Research [Electronic resource]. - 2017. - Access mode: https://www.journals.elsevier.com/cement-and-concrete-research

- Cement and Concrete Composites [Electronic resource]. - 2017. - Access mode: https://www.journals.elsevier.com/cement-and-concrete-composites