РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к ДР:   90 с., 18 рис., 23 табл., 46 источников, 2 приложения

Ключевые слова:     ОБРАЗЦЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ

12Х18Н10Т,   КОРРОЗИЯ,   ОТЖИГ,   МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,

ТВЕРДОСТЬ,   СТРУКТУРА,    СТАРЕНИЕ

Объектом исследований являются образцы нержавеющей стали аустенитного класса марки 12Х18Н10Т.

Целью исследований является определение влияния технологических параметров отжига на структуру и свойства образцов нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

В процессе работы проведен комплекс механических исследований образцов нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т в исходном состоянии и после разных режимов отжига и на основе анализа механических исследований изучены структурные изменения, происходящие в образцах нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т в результате термического старения.