Факультет Механіко-технологічний

Кафедра: Ливарного виробництва

Напрямок: Інженерна механіка

Спеціальність:Обладнання та технології ливарного виробництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

ОПИС ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

- Назва курсу: Дефекти. Сучасні методи керування якістю виливків

- Код курсу

- Вид курсу: обов'язковий

- Рівень: бакалавр

- Рік навчання: четвертий

- Семестр: сьомий

- Кількість кредитів ECTS: 3.

- Лектор: кандидат технічних наук, доцент Коваленко Б.П..

- Мета курсу: Сформувати у студентів знання про основні причини виникнення дефектів у виливках у разі відхилення від нормативних вимог при виготовленні формувальних сумішей та їх ущільнення, похибок у хімічному складі ливарних сплавів та їх температурному режимі, відсутності пристроїв для видалення газів і т.п.

- Вид викладання: денний

- Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами фізики, хімії, матеріалознавства, отриманими раніше в школі чи інших навчальних закладах, а також добре знати питання гідравліки та теплотехніки,  бути ознайомленими з металургійною термінологією,  вміти логічно мислити, робити висновки.

- Зміст курсу: Організація технічного контролю в ливарному виробництві. Методи неруйнівного контролю литва:радіографічний, радіометричний, радіоскопічний, гамма-дефектоскопія, томографія, флюорографія, нейтронна дефектоскопія, ультразвукова дефектоскопія. Капілярна дефектоскопія, вихоропоточна дефектоскопія, магнітна дефектоскопія. Засоби усунення ливарних дефектів: електродугове зварювання, газозварювання, високотемпературна газостатична обробка відповідального литва.

- Рекомендована література:

    - Кваша Ф. С., Лакедемонский А. В. и др.. Литейные дефекты и способы их устранения. – М.: Машиностроение, 1992. – 150 с.

    - Медведев Я. И. Газовые процессы в литейной форме. – М.: Машино-строение, 1990. – 195 с.

    - Книпп Э. Пороки оливок. – М.: Машиностроение, 1990. – 276 с

- Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні роботи і консультації.

- Види контролю знань: модульні контрольні роботи (індивідуальні завдання ) і усний іспит.

- Мова викладання: Українська.

- Практика:є/лабораторія на кафедрі/філія кафедри на підприємстві

Лектор                                                            Коваленко Борис Петрович

Факультет Механико-технологический

Кафедра: Литейного производства

Направление: Инженерная механика

Специальность: Оборудование и технологии литейного производства

Образовательно квалификационный уровень: Бакалавр

ОПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

- Название курса: Дефекты. Современные методы управления качеством отливок

- Код курса

- Вид курса: обязательный

- Уровень: бакалавр

- Год учебы: четвертый

- Семестр: седьмой

- Количество кредитов ECTS: 3.

- Лектор: кандидат технических наук, доцент Коваленко Б.П..

- Цель курса: Сформировать у студентов знание об основных причинах возникновения дефектов в отливках в случае отклонения от нормативных требований при изготовлении формовочных смесей и их уплотнения, погрешностей в химическом составе литейных сплавов и их температурном режиме, отсутствии устройств для удаления газов и т. п.

- Вид преподавания: очный

- Исходные требования: Студенты должны владеть основами физики, химии, материаловедения, полученными раньше в школе или других учебных заведениях, а также хорошо знать вопросы гидравлики и теплотехники, быть ознакомленными с металлургической терминологией, уметь логично мыслить, делать выводы.

- Содержание курса: Организация технического контроля в литейном производстве. Методы неразрушающего контроля литья: радиографический, радиометрический, радиоскопический, гамма-дефектоскопия, томография, флюорография, нейтронная дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия. Капиллярная дефектоскопия, вихрепотоковая дефектоскопия, магнитная дефектоскопия. Средства устранения литейных дефектов: электродуговая сварка, газосварка, высокотемпературная газостатическая обработка ответственного литья.

- Рекомендованная литература:

- Кваша Ф. С., Лакедемонский А. В. и др.. Литейные дефекты и способы их устранения. – М.: Машиностроение, 1992. – 150 с.

- Медведев Я. И. Газовые процессы в литейной форме. – М.: Машино-строение, 1990. – 195 с.

- Книпп Э. Пороки оливок. – М.: Машиностроение, 1990. – 276 с

- Виды учебной деятельности: лекции, лабораторные работы и консультации.

- Виды контроля знаний: модульные контрольные работы (индивидуальные задания ) и устный экзамен.

- Язык преподавания: Украинский.

- Практика: есть / лаборатория на кафедре/филиал кафедры на предприятии

Лектор                                                            Коваленко Борис Петрович