Факультет Механіко-технологічний

Кафедра: Ливарного виробництва

Напрямок: Інженерна механіка

Спеціальність:Обладнання та технології ливарного виробництва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

ОПИС ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

- Назва курсу: Ливарні сплави та ресурсо- і енергозберігаючі технології плавки

- Код курсу

- Вид курсу: обов'язковий

- Рівень: бакалавр

- Рік навчання: четвертий

- Семестр: сьомий

- Кількість кредитів ECTS: 5.

- Лектор: кандидат технічних наук,професор Таран Б.П..

- Мета курсу: Дисципліна передбачає вивчення структури, механічних, спеціальних і технологічних властивостей усіх видів сплавів, що використовуються при виготовленні литих виробів, вивчення процесів плавки і позапічної їх обробки перед заливкою форм.

- Вид викладання: денний

- Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами фізики, хімії,  отриманими раніше в школі чи інших навчальних закладах, а також добре знати питання матеріалознавства, гідравліки та теплотехніки,  бути ознайомленими з металургійною термінологією,  вміти логічно мислити, робити висновки.

- Зміст курсу: Сірий чавун. Ковкий чавун. Високоміцний чавун з кулястим та вермикулярним  графітом. Леговані чавуни. Плавка чавуну у вагранці. Техніко-економічні показники ваграночної плавки. Дуплекс-процес плавки чавуну. Плавка чавуну в електропечах. Організаційні і технологічні засоби ресурсо- і енергозбереження. Ливарні сталі, вуглецеві і леговані. Металургійні особливості приготування рідкої сталі в електропечах з кислою і основною футеровкою. Позапічна обробка сталі. Сплави кольорових металів. Основні властивості алюмінієвих, мідних, магнієвих, титанових, цинкових і інших сплавів та технологічні особливості їх приготування з метою економії кольорових металів та збереження енергоресурсів.

- Рекомендована література:

    - Таран Б.П. Ливарні сплави.:навчальний посібник./Б.П. Таран.- Харків: НТУ «ХПІ»,2009.-336 с.

    - Воздвиженский В.М. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении / В.М. Воздвиженский,В.А. Грочев,В.А, Спасский // -М. : Машиностроение, 1984.- 432с.

- Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні роботи і консультації.

- Види контролю знань: модульні контрольні роботи (індивідуальні завдання ) і усний іспит.

- Мова викладання: Українська.

- Практика:є/лабораторія на кафедрі/філія кафедри на підприємстві

Лектор                                                            Таран Борис Петрович

Факультет: Механико-технологический

Кафедра: Литейного производства

Направление: Инженерная механика

Специальнисть: Оборудование и технологии литейного производства

Образовательно квалификационный уровень: Бакалавр

ОПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

- Название курса: Литейные сплавы и ресурсо- и энергосберегающие технологии плавки

- Код курса

- Вид курса: обязательный

- Уровень: бакалавр

- Год учебы: четвертый

- Семестр: седьмой

- Количество кредитов ECTS: 5.

- Лектор: кандидат технических наук, профессор Таран Б.П..

- Цель курса: Дисциплина предусматривает изучение структуры, механических, специальных и технологических свойств всех видов сплавов, которые используются при изготовлении литых изделий, изучения процессов плавки и внепечной их обработки перед заливкой форм.

- Вид преподавания: очный

- Исходные требования: Студенты должны владеть основами физики, химии,  полученными раньше в школе или других учебных заведениях, а также хорошо знать вопрос материаловедения, гидравлики и теплотехники,  быть ознакомленными с металлургической терминологией,  уметь логично мыслить, делать выводы.

- Содержание курса: Серый чугун. Ковкий чугун. Высокопрочный чугун с шаровидным и вермикулярним  графитом. Легированные чугуны. Плавка чугуна в вагранке. Технико-экономические показатели ваграночної плавки. Дуплекс-процесс плавки чугуна. Плавка чугуна в электропечах. Организационные и технологические средства ресурсо- и энергосбережение. Литейные стали, углеродные и легированные. Металлургические особенности приготовления жидкой стали в електропечах с кислой и основной футеровкою. Внепечная обработка стали. Сплавы цветных металлов. Основные свойства алюминиевых, медных, магниевых, титановых, цинковых и других сплавов и технологические особенности их приготовления с целью экономии цветных металлов и сохранения энергоресурсов.

- Рекомендованная литература:

    - Таран Б.П. Литейные сплавы.:навчальний пособие./Б.П. Таран.- Харьков: НТУ «ХПИ»,2009.-336 с.

    - Воздвиженский В.М. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении / В.М. Воздвиженский,В.А. Грочев,В.А, Спасский // -М. : Машиностроение, 1984.- 432с.

- Виды учебной деятельности: лекции, лабораторные работы и консультации.

- Виды контроля знаний: модульные контрольные работы (индивидуальные задания ) и устный экзамен.

- Язык преподавания: Украинский

- Практика: есть /лаборатория на кафедре/ филиал кафедры на предприятии

Лектор                                                            Таран Борис Петрович