Модульна контрольна № 2

Білет № 1

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

K2S + KNO3 + HCI = S + KCI + NO + H2O

2. З двох електродів Cu+2/Cu и Nі+2/Nі скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля мідного електроду складає 10-2 моль/л, а біля нікелевого електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KCI, CuSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості хрому (Cr): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії хрому, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4, з розчином лугу (NaOH + H2O),  якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Mn, Cu визиває найбільшу швидкість корозії заліза. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 2

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

K2SO3 + KMnO4 + H2O = MnO2 + K2SO4 + KOH

2. З двох електродів Mg+2/Mg и Cr+3/Cr скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля магнієвого електроду складає 10-2 моль/л, а біля хромового електроду – 10-6 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: MgCI2, NiSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості цинку (Zn): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії цинку, з водою; з концентрованою H2SO4; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Fe, Mg, Cu визиває найбільшу швидкість корозії цинку. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 3

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

K2Сr2O7 + KI + H2SO4 = I2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

2. З двох електродів Pb+2/Pb и Zn+2/Zn скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля свинцевого електроду складає 10-4 моль/л, а біля цинкового електроду – 10-2 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: NaCI, Cu(NO3)2 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості кальцію (Ca): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії кальцію: з концентрованою H2SO4; з розведеною HNO3; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Zn, Вe, Fe визиває найбільшу швидкість корозії алюмінію. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 4

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

Co + H2SO4(k)  = CoSO4 + H2S + H2O

2. З двох електродів Cu+2/Cu и Al+3/Al скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля мідного електроду складає 10-1 моль/л, а біля алюмінієвого електроду – 10-3 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KCI, MnSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості купруму (Cu): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії купруму, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з концентрованою H2SO4, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: AI, Fe, Cr визиває найбільшу швидкість корозії цинку. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 5

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

MnO2 + KNO3 + KOH = K2MnO4 + KNO2 + H2O

2. З двох електродів Cu+2/Cu и Cr+3/Cr скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля мідного електроду складає 10-1 моль/л, а біля хромового електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KBr, Cu(NO3)2 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості нікелю (Ni): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії нікелю, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4; концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Zn, Ag визиває найбільшу швидкість корозії стануму (Sn). Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 6

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

K2S + KMnO4 + H2SO4 = S + K2SO4 + MnSO4 + H2O

2. З двох електродів Pb+2/Pb и Аg+/Аg скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля свинцевого електроду складає 10-2 моль/л, а біля срібного електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KBr, Cu(NO3)2 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості магнію (Mg): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії магнію, з водою; з концентрованою H2SO4, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Zn, Ag визиває найбільшу швидкість корозії плюмбуму (Pb). Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 7

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

H2S + CI2 + H2O = H2SO4 + HCI

2. З двох електродів Fe+2/Fe и Zn+2/Zn скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля залізного електроду складає 10-2 моль/л, а біля цинкового електроду – 10-1 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: CaCI2, Hg(NO3)з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості хрому (Cr): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії хрому, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Be, Zn, Ag визиває найбільшу швидкість корозії алюмінію. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 8

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

PbO2 + HBr = PbBr2 + Br2 + H2O

2. З двох електродів Cd+2/Cd и Mg+2/Mg скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля кадмієвого електроду складає 10-4 моль/л, а біля магнієвого електроду – 10-2 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: CaCI2, Hg(NO3)з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості кобальту (Co): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії кобальту, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4 з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Mg, Sn визиває найбільшу швидкість корозії хрому. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 9

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

P + HIO3 + H2O = H3PO4 + HI

2. З двох електродів Pb+2/Pb и Nі+2/Nі скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля свинцевого електроду складає 10-1 моль/л, а біля нікелевого електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KCI, Cu(NO3)2 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості заліза (Fe): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії заліза, з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з розведеною і концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Cr, Bi, Cu визиває найбільшу швидкість корозії заліза. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 10

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

Cr2(SO4)3 + Br2 + KOH = K2CrO4 + KBr + K2SO4 + H2O

2. З двох електродів Cr+3/Cr и Nі+2/Nі скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля хромового електроду складає 10-2 моль/л, а біля нікелевого електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: BaCI2, ZnSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості купруму (Cu): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії купруму, з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з розведеною і концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Fe, Pb, Ag визиває найбільшу швидкість корозії нікелю. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 11

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

KI + KIO3 + H2SO4 = I2 + K2SO4 + H2O

2. З двох електродів Cd+3/Cd и Zn+2/Zn скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля кадмієвого електроду складає 10-2 моль/л, а біля цинкового електроду – 10-3 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: Na2S, CuSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості берилію (Be): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії берилію, з концентрованою H2SO4; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Cr, AI визиває найбільшу швидкість корозії цинку. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 12

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

NaNO2 + KMnO4 + Ba(OH)2 = NaNO3 + BaMnO4 + KOH + H2O

2. З двох електродів Co+2/Co и Nі+2/Nі скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля кобальтового електроду складає 10-1 моль/л, а біля нікелевого електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: NaCI, AgNO3 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості кадмію (Cd): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії кадмію, з водою; з розведеною і концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Pt, Au визиває найбільшу швидкість корозії срібла. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 13

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

AI + HNO3(к)  = AI(NO3)3 + N2O + H2O

2. З двох електродів Zn+2/Zn и Nі+2/Nі скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля цинкового електроду складає 10-2 моль/л, а біля нікелевого електроду – 10-2 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KI, SnSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості стануму (Sn): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії стануму, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Zn, Mg, Cu визиває найбільшу швидкість корозії германію. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 14

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

Na2MoO4 + AI + HCI = MoCI2 + AICI3 + NaCI + H2O

2. З двох електродів Zn+2/Zn и Fe+2/Fe скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля цинкового електроду складає 10-2 моль/л, а біля залізного електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: LiCI, Bi(NO3)3 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості плюмбуму (Pb): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії плюмбуму, з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з розведеною HNO3; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ga, Mn, Cu визиває найбільшу швидкість корозії заліза. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 15

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

K2SO3 + KMnO4 + H2O = MnO2 + K2SO4 + KOH

2. З двох електродів Cd+2/Cd и Mg+2/Mg скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля кадмієвого електроду складає 10-1 моль/л, а біля магнієвого електроду – 10-4 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: Fe(NO3)3, AICI3 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості магнію (Mg): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії магнію, з концентрованою H2SO4; з розведеною і концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: AI, Mn, Sb визиває найбільшу швидкість корозії хрому. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 16

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

Co + H2SO4(к)  = CoSO4 + H2S + H2O

2. З двох електродів Co+2/Co и Zn+2/Zn скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля кобальтового електроду складає 10-2 моль/л, а біля цинкового електроду – 1,0 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: K2SO4, Pb(NO3)2 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості нікелю (Ni): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії нікелю, з водою; з розведеними кислотами HCl і H2SO4; з концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ba, AI, Cr визиває найбільшу швидкість корозії магнію. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 17

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

Zn + KNO3 + KOH = K2ZnO2 + KNO2 + H2O

2. З двох електродів Cu2+/Cu и Nі2 +/Nі скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля мідного електроду складає 10-2 моль/л, а біля нікелевого електроду – 10-3 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: KOH, NiCI2 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості хрому (Cr): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії хрому :з концентрованою H2SO4; з розчином лугу (NaOH + H2O), якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Ni, Mn, Cu визиває найбільшу швидкість корозії заліза. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Модульна контрольна № 2

Білет № 18

1. Розставити коефіцієнти в окисно-відновній реакції методом електронного балансу. Вказати відновник та окисник:

KCIO3 + FeSO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + KCI + H2O

2. З двох електродів Cd+2/Cd и Co+2/Co скласти схему гальванічного елементу. Написати рівняння анодних та катодних реакцій, які відбуваються на електродах гальванічного елемента. Розрахувати ЕРС гальванічного елементу, якщо концентрації іонів металів біля кадмієвого електроду складає 10-2 моль/л, а біля кобальтового електроду – 1,0 моль/л.

3. Написати рівняння реакцій що протікають на аноді і катоді при електролізі розчинів: BeCI2, CuSO4 з використанням інертних електродів, а також, якщо це можливо, з використанням розчинного аноду.

4. Хімічні властивості мангану (Mn): проаналізувати і написати рівняння хімічних реакцій взаємодії мангану, з розведеною кислотою HCl ; з розведеною і концентрованою HNO3, якщо такі відбуваються.

5. Контакт з якими з наведених металів: Fe, Mn, Cr визиває найбільшу швидкість корозії цинку. Відповідь аргументуйте з допомогою аналізу роботи гальванічних пар та розрахуйте їх ЕРС (ΔЕ0).

Для розрахунків необхідні значення стандартних електродних потенціалів. Вони приведені нижче у таблиці:

Ряд стандартних електродних потенціалів (Еo, В)

| Метал | Ео | Метал | Ео | Метал | Ео | Метал | Ео |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lі+/Lі | –3,045 | Sc3+/Sc | –2,077 | Zn2+/Zn | –0,763 | Tc2+/Tc | +0,400 |
| Rb+/Rb | –2,925 | Pu3+/Pu | –2,073 | Cr3+/Cr | –0,744 | Co3+/Co | +0,330 |
| K+/K | –2,924 | Th4+/Th | –1,900 | Ga3+/Ga | –0,529 | Ru2+/Ru | +0,450 |
| Cs+/Cs | –2,923 | Np3+/Np | –1,860 | Fe2+/Fe | –0,440 | Cu+/Cu | +0,521 |
| Ra2+/Ra | –2,916 | Be2+/Be | –1,847 | Cd2+/Cd | –0,403 | Rh2+/Rh | +0,600 |
| Ba2+/Ba | –2,905 | U3+/U | –1,800 | In3+/In | –0,343 | Os2+/Os | +0,700 |
| Sr2+/Sr | –2,888 | Hf4+/Hf | –1,700 | Co2+/Co | –0,277 | Tl3+/Tl | +0,710 |
| Ca2+/Ca | –2,866 | Al3+/Al | –1,663 | Nі2+/Nі | –0,250 | Hg22+/2Hg | +0,789 |
| Na+/Na | –2,714 | Zr4+/Zr | –1,529 | Sn2+/Sn | –0,139 | Ag+/Ag | +0,799 |
| Ac3+/Ac | –2,600 | Ti2+/Ti | –1,210 | Pb2+/Pb | –0,126 | Pb4+/Pb | +0,800 |
| La3+/La | –2,522 | V2+/V | –1,186 | Fe3+/Fe | –0,037 | Hg2+/Hg | +0,854 |
| Ce3+/Ce | –2,480 | Mn2+/Mn | –1,179 | H2+/2H | 0,000 | Pd2+/Pd | +0,987 |
| Nd3+/Nd | –2,431 | Ta3+/Ta | –1,126 | Bi3+/Bi | +0,215 | Ir3+/Ir | +1,150 |
| Y3+/Y | –2,372 | Nb3+/Nb | –1,100 | Sb3+/Sb | +0,240 | Pt2+/Pt | +1,188 |
| Mg2+/Mg | –2,363 | Cr2+/Cr | –0,913 | Re3+/Re | +0,300 | Au3+/Au | +1,498 |
| Lu3+/Lu | –2,250 | V3+/V | –0,835 | Cu2+/Cu | +0,337 | Au+/Au | +1,692 |