Форма № ПК-02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра  		Зварювання

(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри  	Зварювання

(назва кафедри )

__-___ проф. Сергій ЛУЗАН

(підпис) 	 (ініціали та прізвище)

«__30__» _серпня_ 20 22	 року

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Технологічні процеси зварювального виробництва

(шифр і назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти 		Перший (бакалаврський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

галузь знань 	13. Механічна інженерія

(шифр і назва)

спеціальність 	131. Прикладна механіка

(шифр і назва спеціальності)

освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма 	131. Прикладна механіка

(шифр і назва освітньої програми)

вид дисципліни 		професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова)

форма навчання 		денна / заочна

(денна / заочна / дистанційна)

Харків – 2022  рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни 	Технологічні процеси зварювального ви-робництва

(назва дисципліни)

Розробники:

Доцент кафедри, к.т.н., доцент	 		 В’ячеслав  МАРШУБА

(посада, науковий ступінь та вчене звання) 			(Підпис)			(Ініціали та прізвище)

(посада, науковий ступінь та вчене звання) 			(Підпис)			(Ініціали та прізвище)

Робочу програму розглянута та затверджена на засіданні кафедри

Зварювання

Протокол від “   30  ” 		серпня	  2022  року № _15_

Завідувач кафедри 	Зварювання	 	 	проф. Сергій  ЛУЗАН

(Назва кафедри)		(Підпис) 		(Ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

| Шифр та назва спеціальності | ПІБ голови групи забезпечення | Підпис |
| --- | --- | --- |
| 131.Прикладна механіка | проф. Ольга Пономаренко |  |

Голова групи забезпечення спеціальності 	проф., д.т.н. Пономаренко Ольга Іванівна

«__20__» ___листопада____ 2022  р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

| Дата засідання кафедри-розробника РПНД | Номер протоколу | Підпис завідувача кафедри | Голови груп забезпечення спеціальностей |
| --- | --- | --- | --- |

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: є оволодіння зазначеним видом професійної діяльності та відповідни-ми професійними компетенціями, що вивчається в ході освоєння професійного модуля. З особливостями створення технологічних процесів по виготовленню зва-рювальних виробів, як частини комплексної механізації і автоматизації зварю-вального виробництва, зазначеним видом професійної діяльності та відповідними професійними компетенціями навчається в ході освоєння професійного модуля.

Компетентності – мати практичний досвід:

• у способах проектування та модернізації ділянок та цехів збирально-зва-рювального виробництва;

• вміти самостійно розробляти проектні розрахунки та виконувати плану-вання технологічного обладнання;

• вибирати оптимальні варіанти простих проектних рішень;

• проводити аналіз існуючого виробництва, та проводити вибір перспек-тивних технологій, або виконати їх модернізацію стосовно до конкретних умов зварювання;

• розбиратися в особливостях застосування основних типів зварювального обладнання та в їх технологічних характеристиках;

• керування поточним і перспективним планування виробничих робіт зва-рювальними процесу;

• забезпечення профілактики та безпеки умов праці на ділянці зварювальних робіт.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

• основи теорії проектування та модернізації збирально-зварювального ви-робництва;

• основні поняття і визначення єдиної системі технологічної документації;

• технічні характеристики збирально-зварювального обладнання;

• технологію виготовлення зварних конструкцій різного класу;

• техніку безпеки проведення зварювальних робіт і заходів екологічного за-хисту довкілля.

вміти:

• сформулювати завдання для проектування різних зварювальних процесів і обладнання на основі аналізу вимог до якості зварного з'єднання, продуктивності процесу зварювання і умов роботи зварника;

• правильно вибрати функціональну, структурну схему технологічного про-цесу виготовлення зварювальних конструкцій;

• розрахувати основні технічні параметри системи керування зварюваль-ного виробництва;

• сформулювати технічне завдання на розробку нових засобів виконання зварювальних процесів;

• читати робочі креслення зварних конструкцій.

Мати уяву – про перспективи розвитку інформаційного забезпечення та набуття студентами базових знань для роботи з науково-технічною документацією зварювального виробництва при виготовленні різноманітних конструкцій зварювального металургійного, ливарного, ковально-штампувального виробництва, та матеріалознавства.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

| Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: | На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються: |
| --- | --- |
| Охорона праці та безпека життєдіяльності | Атестація зварювального виробництва |
| Інформаційні технології в професійній діяльності | Здатність до зварювання конструкційних матеріалів |
| Інженерна графіка | Автоматичне керування зварюванням |
| Прикладне матеріалознавство | Електрозварювальні установки |
| Хімія | Спеціальні методи зварювання |
| Фізика | Зварювальні технології ремонту елементів машині конструкцій |
| Введення до фаху | Механізація, автоматизація та роботизація зварювальних процесів |
| Металографія зварних з'єднань | Пошкоджуваність і руйнування зварних з`єднань |
| Технологія та устаткування зварювання плавленням | Експериментальні методи у зварюванні |
| Наплавлення та напилення | Модернізація зварювальних цехів |
| Технологія конструкційних матеріалів |  |
| Здатність до зварювання конструкційних матеріалів |  |
| Металознавство та термічна обробка зварних з`єднань |  |
| Фізико-хімічні процеси в зварних з’єднаннях |  |
| Зварювання спеціальних матеріалів |  |
| Відновлення елементів конструкцій зварюванням |  |

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

| Семестр | Загальний обсяг | За видами аудиторних занять (годин) | Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ) | Поточний контроль | Семестровий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього (годин) / кредитів ECTS | З них |  |  |  |  |
|  |  | Аудиторні заняття (годин) | Самостійна робота (годин) | Лекції | Лабораторні заняття | Практичні заняття, семінари |  | Контрольні роботи (кількість робіт) | Залік | Екзамен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| V | 180 / 6,0 | 96 | 84 | 48 | 48 | ( | КП | 2 | ( | іспит |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 	0,53	 (%):

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| № з/п. | Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР) | Кількість годин | Номер семестру (якщо дисципліна викладається у декількох семестрах). Назви змістових модулів. Найменування тем та питань кожного заняття. Завдання на самостійну роботу. | Рекомендована література (базова, допоміжна) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Змістовий модуль №1. ОСНОВНІ ПЛАЗМОВІ ТА ПРОМЕНЕВІ СПОСОБИ ЗВАРЮВАННЯ |  |
| 1-2 | Л | 4 | Тема №1. ВСТУП. ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕН-НЯМ. 1. Зміст курсу «Технологічні процеси зварюваль-ного виробництва» 2. Використана література. 3. Вступ. 4. Історія розвитку зварювання. 5. Види зварювання та їх визначення. 4. Класифікація основних видів зварювання. 5. Загальні методи захисту при зварюванні. 6. Сучасний стан та перспективи зварювання. 7. Методи захисту при зварюванні газом. | [1-12, 18]; Плакати. |
| 3 | Лб. №1 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ РУЧНО-ГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ. | [1-12, 19-22]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 4 | Лб. №2 | 2 | Тема лабораторного заняття: ДОСЛІДЖЕН-НЯ ХАРАКТЕРИСТИК РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТРИФАЗНОЮ ДУГОЮ. | 1-12, 19-22]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 5-6 | Л | 4 | Тема №2. ОГЛЯД ТРАДІЦІЙНИХ ТА СПЕ-ЦІАЛЬНИХ СПОСОБІВ ЗВАРЮВАННЯ, ЇХ ПЕ-РЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. 1. Огляд традиційних способів зварювання. 2. Огляд спеціальних способів зварювання. 3. Переваги та недоліки різних видів зварюван-ня. | [1-12, 18]; Плакати. |
| 7 | Лб. №3 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЗВАРЮВАН-НЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЗВАРЮВАННЯ | 1-12, 19-22]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 8 | Лб. №4 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ РУЧНО-МУ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ. | [7, 9, 12, 19-22]; Плакати, обладнання кафедри. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Л | 2 | Тема №3. ОСОБЛИВІ СПОСОБИ ТА СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮ-ВАННЯ. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 1. Ручне дугове зварювання. 2. Схеми та особливі способи виконання ручного дугового зварювання. 3. Устаткування для виконання ручного дугового зварювання. 4. Особистості та сфера застосування ручного дугового зварювання. | [7, 9, 12, 18]; Плакати. |
| 10 | Лб №5 | 2 | Тема лабораторного заняття: ДОСЛІДЖЕН-НЯ РОБОТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЗВАРЮ-ВАЛЬНОГО АВТОМАТА ПІД ФЛЮСОМ. | [1-5, 9, 12, 19-22]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 11-12 | Л | 4 | Тема 4. СХЕМИ І СПОСОБИ ЗВАРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДОМ, ЩО НЕ ПЛАВИТЬСЯ, ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 1. Зварювання неплавким електродом. 2. Схеми та особливі способи виконання зварю-вання неплавким електродом. 3. Устаткування для виконання зварювання електродом, що не плавиться 4. Особистості та сфера застосування зварю-вання електродом, що не плавиться. | [7, 9, 12, 18]; Плакати. |
| 13 | Лб №6 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОМАТИЧ-НОГО ЗВАРЮВАННЯ ПІД ФЛЮСОМ. | [1-5, 9, 12, 19-22]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 14 | Лб №7 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОМАТИЧ-НОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ У СЕРЕДО-ВИЩЕ ВУГЛЕ-ЦЕВОГО ГАЗУ. | [1-5, 7, 9; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 15 | Л | 2 | Тема 5. МЕХАНІЗОВАНЕ ЗВАРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДОМ, ЩО ПЛАВИТЬСЯ, В АКТИВНИХ ТА ІНЕРТНИХ ГАЗАХ, АБО В ЇХ СУМІШІАХ. ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ. 1. Механізоване зварювання електродом, що плавиться в активних та інертних газах, або в їх сумішах. 2. Схеми та особливі способи виконання механі-зованого зварювання плавким електродом в активних та інертних газах, або в їх сумішах. 3. Устаткування для виконання механізованого зварювання електродом, що плавиться, в активних та інертних газах, або в їх сумішах. 4. Особистості та сфера застосування механі-зованого зварювання електродом, що плавиться, в активних та інертних газах, або в їх сумішах. | [1-5, 9, 12, 18]; Плакати. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Лб №8 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВПЛИВ РЕЖИ-МІВ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ НА ФОРМУ І РОЗМІРИ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ. | [1-5, 7, 9; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 17 | Л | 2 | Тема 6. ПЛАЗМОВЕ ЗВАРЮВАННЯ (ЗВАРЮ-ВАННЯ СТИСЛОЮ ДУГОЮ), ФІЗИЧНІ ПРИН-ЦИПИ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 1. Плазмове зварювання (зварювання стислою дугою). 2. Фізичні принципи виконання плазмового зва-рювання (зварювання стислою дугою). 3. Схеми та особливі способи виконання плаз-мового зварювання (зварювання стислою дугою). 4. Устаткування для виконання плазмового зварювання (зварювання стислою дугою). 5. Особистості та сфера застосування плазмо-вого зварювання (зварювання стислою дугою). | [1-5, 9, 12, 18]; Плакати. |
| 18 | Лб №9 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВПЛИВ УМОВ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ У СЕРЕДОВИЩІ ЗАХИСНИХ ГА-ЗІВ НА ФОР-МУВАННЯ ШВА У РІЗНИХ ПРОС-ТОРОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ. | [1-5, 7, 9; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 19 | Л | 2 | Тема 7. СХЕМА ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ ПОРОШКО-ВИМ ДРОТОМ. КЛАСИФІКАЦІЯ ДРОТІВ ПО СПОСОБУ ЗАХИСТУ РЕАКЦІЙНОЇ ЗОНИ ЗВА-РЮВАННЯ. 1. Схемі та галузі виконання механізованого зва-рювання порошковим дротом. 2. Класифікація порошкових дротів по способу захисту реакційної зони зварювання. 3. Устаткування для виконання механізованого зварювання порошковим дротом. 4. Особистості та сфера застосування механі-зованого зварювання порошковим дротом. | [1-5, 7; 9, 12, 18]; Плакати. |
| 20 | Лб №10 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕН-НЯ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАД-НАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ НЕП-ЛАВКИМИ ЕЛЕКТ-РОДАМИ. | [1-5, 7, 9; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 22 | Л | 2 | Тема 8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ ПІД ФЛЮСОМ. БАГАТОЕЛЕКТРОДНЕ ЗВАРЮ-ВАННЯ ПІД ФЛЮСОМ. 1. Електродугове зварювання та наплавлення під флюсом. 2. Схеми та особливі способи виконання електро-дугового зварювання та наплавлення під флюсом. 3. Багатоелектродне зварювання під флюсом. 4. Устаткування для виконання електродугового | [1-5, 7, 11, 18]; Плакати. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зварювання та наплавлення під флюсом. 5. Особистості та сфера застосування електро-дугового зварювання та наплавлення під флюсом. |  |
| 22 | Лб №11 | 2 | Тема лабораторного заняття: ДОСЛІДЖЕН-НЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АРГОНО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ НЕПЛАВКИМ ВО-ЛЬФРАМОВИМ ЕЛЕКТ-РОДОМ. | [1-5, 10, 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 23-24 | Л | 4 | Тема 9. ПРОЦЕСИ ЗВАРЮВАННЯ З РЕ-ГУЛЬОВАНИМ ТЕПЛОВКЛАДЕННЯМ (ХОЛОД-НА ДУГА). 1. Холодне зварювання. 2. Технологія холодного зварювання. 3. Устаткування при холодному зварюванні. 4. Особистості та сфера застосування холод- ного зварювання. | [1-6, 7, 9; 12, 18]; Плакати. |
| 25 | Лб №12 | 2 | Тема лабораторного заняття: ДОСЛІДЖЕН-НЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНТАКТ-НОГО ЗВАРЮВАННЯ. | [1-5; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 26 | Лб №13 | 2 | Тема лабораторного заняття: ДОСЛІДЖЕН-НЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕЛЕКТ-РОШЛАКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВ-ЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ. | [1-5; 8-10; 12, 19-20]; Плакати; Обладнання кафедри. |
|  |  |  | Змістовий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ В СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ |  |
| 27 | Л | 2 | Тема 10. УЛЬТРАЗВУКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ ОСНОВНІ СХЕМИ, ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ. СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ. ГА-ЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕ-ДОЛІКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ. 1. Ультразвукове зварювання. 2. Технологія ультразвукового зварювання. 3. Устаткування для ультразвукового зварювання. 4. Особливості та сфери застосування ультра-звукового зварювання. | [1-5, 7, 10; 12, 18]; Плакати. |
| 28 | Лб №14 | 2 | Тема лабораторного заняття: ЗВАРЮВАН-НЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ. | [1-5; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 29 | Л | 2 | Тема 11. КОНТАКТНЕ ЗВАРЮВАННЯ, ТЕХ-НОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ. 1. Контактне зварювання. | [8-10; 12, 18]; Плакати. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Технологія контактного зварювання. 3. Устаткування для контактного зварювання. 4. Особливості та сфери застосування конта-ктного зварювання. |  |
| 30 | Лб №15 | 2 | Тема лабораторного заняття: ГАЗОПОЛУ-М’ЯНЕ ЗВАРЮВАННЯ І НАПЛАВЛЕННЯ МЕ-ТАЛІВ. | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 31 | Л | 2 | Тема 12. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМОВО-ДУГОВИХ СПОСОБІВ ЗВАРЮВАН-НЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ НАПЛАВЛЕННЯ СПЛАВІВ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТРАДИ-ЦІЙНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СПОСОБІВ ЗВАРЮ-ВАННЯ. 1. Плазмово-дугове зварювання. 2. Технологія плазмово-дугового зварювання. 3. Устаткування для плазмово-дугового зварю-вання. 4. Особливості та сфери застосування плазмово-дугового зварювання. | [1-5; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 32 | Лб №16 | 2 | Тема лабораторного заняття: ГАЗО-КИС-НЕВЕ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ. | [1-5; 9;-12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 33 | Л | 2 | Тема 13. ЗВАРЮВАННЯ ОПОРОМ, ТЕРМІТНЕ ЗВАРЮВАННЯ. ЗВАРЮВАННЯ ВИБУХОМ. ЗА-ГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, СХЕМИ ТА ОСОБЛИ-ВОСТІ ПРО-ЦЕСУ. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ. ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАН-НЯ. 1. Зварювання опором. 2. Термітне зварювання. 3. Зварювання вибухом. 4. Технологія зварювання опором. 5. Технологія термітного зварювання. 6. Технологія зварювання вибухом. 7. Устаткування при зварюванні опором. 8. Устаткування при термітного зварювання. 9. Устаткування при зварюванні вибухом. 10. Особистості та сфера застосування зварю-вання опором. 11. Особистості та сфера застосування тер-мітного зварювання. 12. Особистості та сфера застосування зварю-вання вибухом. | [1-5; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 34 | Лб №17 | 2 | Тема лабораторного заняття: ВИЗНАЧЕН-НЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕР-ГІЇ ДЛЯ РІЗАННЯ-ЗВАРЮВАННЯ. | [1-5; 9;-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Л | 2 | Тема 14. ВИСОКОЧАСТОТНЕ ЗВАРЮВАННЯ (ВЧЗ). ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПАРА-МЕТРИ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ВЧЗ. СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУ-ВАННЯ. 1. Високочастотне зварювання. 2. Технологія високочастотного зварювання. 3. Устаткування для високочастотного зварю-вання. 4. Особливості та сфери застосування високо-частотного зварювання. | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 36 | Лб №18 | 2 | Тема лабораторного заняття: РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ ТА ЗВАРЮВАННЯ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ. | [1-5; 9;-12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 37 | Л | 2 | Тема 15. ЗВАРЮВАННЯ В МЕДИЦИНІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИС-ТАННЯ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН. СТРУКТУР-НА СХЕМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТИПУ НК-300. 1. Зварювання в медицині. 2. Технологія зварювання в медицині. 3. Устаткування для зварювання в медицині. 4. Особливості та сфери застосування зварю-вання в медицині. 5. Структурна схема енергетичного комплексу для зварювання типу НК-300. | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 38 | Лб №19 | 2 | Тема лабораторного заняття: СХЕМИ БА-ЗУВАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ КАРТ ЕСКІЗІВ ТА НАСТАНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПІД ЗВАРЮВАННЯ. | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 39 | Л | 2 | Тема 16. ЗВАРЮВАННЯ ПІД ВОДОЮ. ОС-НОВНІ МЕТОДИ ПІДВОДНОГО ЗВАРЮВАННЯ. «СУХИЙ», «МОКРИЙ». ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 1. Зварювання під водою. 2. Технологія зварювання під водою. 3. Устаткування для зварювання під водою. 4. Особливості та сфери застосування зварю-вання під водою. | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 40 | Лб №20 | 2 | Тема лабораторного заняття: РОЗРАХУ-НОК РЕЖИМІВ ЗВАРЮВАННЯ НА ОПЕРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ. | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 41 | Л | 2 | Тема 17. ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УТ-ВОРЕННЯ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ ПРИ ВІД-СУТНОСТІ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ (КОС-МОС). ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ЗАБЕЗПЕ-ЧЕННЯ | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЯКОСТІ ШВА. УСТАНОВКИ «ВУЛКАН», «УНІ-ВЕРСАЛ» ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. 1. Фізичні характеристики утворення зварного з’єднання при відсутності гравітаційного поля (кос-мос). 2. Технологічні прийоми забезпечення якості шва. 3. Установки «Вулкан», «Універсал». 4. Перспективи розвитку зварних з’єднання в космосі. |  |
| 42 | Лб №22 | 2 | Тема лабораторного заняття: РОЗРАХУ-НОК НОРМ ЧАСУ НА ОПЕРАЦІЇ ТЕХНОЛО-ГІЧ-НОГО ПРОЦЕСУ. | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 43 | Л | 2 | Тема 18. ЗВАРЮВАННЯ У НАНОТЕХНОЛО-ГІЯХ. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВЧИХ ОПЕРА-ЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ ОПТИЧ-НОГО ВОЛОКНА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. 1. Зварювання у нанотехнологіях. 2. Технологія зварювання у нанотехнологіях. 3. Устаткування для зварювання у нанотехно-логіях. 4. Особливості та сфери застосування зварю-вання у нанотехнологіях. | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 44 | Лб №22 | 2 | Тема лабораторного заняття: УСУНЕННЯ КОРОБЛЕННЯ ДВОТАВРОВОЇ БАЛКИ МІС-ЦЕВИМ НАГРІВАННЯМ. | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 45 | Л | 2 | Тема 19. НАПЛАВЛЕННЯ ТА НАПИЛЕННЯ МЕТАЛІВ. ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ПРОЦЕСУ НАПЛАВЛЕННЯ ВІД ЗВАРЮВАННЯ. СПЕ-ЦІАЛЬНІ СПОСОБИ НАПЛАВЛЕННЯ ТА НАПИ- ЛЕННЯ 1. Наплавлення поверхонь на деталях. 2. Нанесення напилення на деталі. 3. Устаткування для наплавлення поверхонь на деталях. 4. Устаткування для напилення поверхонь на деталях. 5. Особливості та сфери застосування нап-лавлення поверхонь на деталях. 6. Особливості та сфери застосування напи-лення поверхонь на деталях. | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 46 | Лб №23 | 2 | Тема лабораторного заняття: РОЗРОБКА КАРТИ РОЗКРОЮ ПРОКАТУ | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Л | 2 | Тема 20. СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТ-ТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ДЕТА-ЛЕЙ, АБО НАДАННЯ ПОВЕРХНІ СПЕЦІАЛЬ-НИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ. ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ. 1. Способи нанесення зносостійких покриттів для відновлення зношених деталей, або надання по-верхні спеціальних властивостей. 2. Параметри процесу нанесення зносостійких покриттів. 3. Характеристики обладнання для нанесення зносостійких покриттів. 4. Особливості та сфери застосування нане-сення зносостійких покриттів для відновлення зно-шених деталей. | [1-5; 7; 8-10; 12, 18]; Плакати. |
| 48 | Лб №24 | 2 | Тема лабораторного заняття: УНІВЕРСАЛЬ-НО-СКЛАДАЛЬНІ ПРИСТРОЇ У ЗВАРЮВАЛЬ-НОМУ ВИРОБНИЦТВІ | [1-6; 8-10; 12, 19-20]; Плакати, обладнання кафедри. |
| 49 | Л | 2 | Тема 22. ІНЖЕНЕРНІ РОЗРАХУНКИ ПРО-ЦЕСІВ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ. 1. Розрахунки режимів зварювання. 2. Розрахунки параметрів зварного шва. 3. Розрахунки витрат захисного або інертних газів, електроенергії та витратних матеріалів. 4. Розрахунки зварюваності різних матеріалів. | [1-10; 12, 18]; Плакати. |
| Разом | 96 |  |  |

САМОСТІЙНА РОБОТА

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрацювання лекційного матеріалу | 24 |
| 2 | Підготовка до лабораторних занять | 24 |
| 3 | Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях | 10 |
| 5 | Виконання індивідуального завдання: | 20 |
| 6 | Інші види самостійної роботи | 6 |
|  | Разом: | 84 |

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Розробка курсового проекту за темою «Розробка технологічного процесу

для виготовлення завданого зварювального вузла, згідно з індивідуальним завданням»

(вид індивідуального завдання)

| № з/п | Назва індивідуального завдання та (або) його розділів | Терміни виконання (на якому тижні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курсовий проект | 1-15 тиждень |

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Заняття проводяться в навчальних аудиторіях і лабораторіях, оснащених необхідним навчальним, методичним, інформаційним, програмним забезпечен-ням.

У викладанні професійного модуля передбачається з метою реалізації ком-петентного підходу використання активних і інтерактивних форм проведення занять: ігрові технології, тренінги, групові дискусії, розбір конкретних вироб-ничих ситуацій, рейтингова технологія оцінювання знань учнів, інформаційно-комунікативні технології.

Консультації для учнів очної форми одержання освіти передбачаються в обсязі 20 годин на навчальну групу на кожен навчальний рік.

Консультаційна допомога здійснюється в індивідуальній, груповій, усній, дистанційної та письмовій формах.

Освоєння даного модуля передує вивчення дисциплін:

- загального гуманітарного та соціально-економічного циклу: «Основи філософії», «Історія», «Психологія спілкування», «Іноземна мова», «Фізична культура».

- математичного і загального природничого циклу: «Математика», «Фізика», «Інформатика».

- професійного циклу: «Технічна механіка», «Інженерна графіка », «Мате-ріалознавство», «Електротехніка та електроніка», «Метрологія, стандарти-зація та сертифікація», «Безпека життєдіяльності», «Введення до фаху», «Прикладне матеріалознавство», «Металографія зварних з'єднань».

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Перевірка освоєння виду професійної діяльності передбачає перевірку ос-воєння необхідних для даної професійної діяльності професійних і загальних ком-петенцій.

Робоча програма містить перелік результатів освоєння даного модуля (професійних і загальних компетенцій); опис основних показники оцінки резуль-тату, а також вказівку конкретних форм і методів контролю і оцінки резуль-татів.

Оцінка якості освоєння дисципліни проводиться за результатами наступ-них контролюючих заходів:

| Контролюючі заходи | Результати навчання з дисципліни |
| --- | --- |
| Захист звітів виконаних лабораторних робіт | По рейтинговій системі в балах |
| Аналіз підготовлених рефератів або інших індивідуальних робіт |  |
| За рейтинговою системою в балах |  |
| Тестування (модульні контрольні роботи) |  |
| Іспит |  |

Для оцінки якості освоєння дисципліни при проведенні контролюючих захо-дів передбачені наступні засоби (фонд оціночних засобів):

1. Контрольні питання, що задаються при виконанні і захисту лабора-торних робіт (наприклад):

– Класифікація систем автоматичного керування;

– Принципи автоматичного регулювання;

– Системи напрямку електрода по стику при дугового зварювання;

– Системи керування джерелами живлення зварювальної дуги;

2. Питання, що виносяться на іспити (приклад питань у квитку):

– Типові регулятори часу і циклу зварювання;

– Автоматичні оптико-телевізійні системи, що стежать з використанням ЕОМ;

– Сучасні засоби та прилади для керування процесом електрошлакового зварювання.

Для оцінки якості освоєння дисципліни при проведенні контролюючих заходів передбачені наступні засоби (фонд оціночних засобів):

1. Контрольні питання, що задаються при виконанні доповідей та їх обговоренні (наприклад):

( поняття зварювання та дугового зварювання різними способами;

( технологічна характеристика типового процесу дугового зварювання;

( коефіцієнти наплавлення і витрат металу;

( схема і параметри типового процесу дугового зварювання;

( та інші.

2. Контрольні питання для проведення поточного контролю (модулі №1 і 2)

| Коли проводяться (№ занять) | Варіанти і зміст модульних контрольних робіт (контрольних робіт) | Строки проведення (на якому тижні семестру) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 (8) | Модульна контрольна робота №1 Варіант №1. 1. Історія розвитку зварювання. 2. Устаткування для виконання механізованого зварювання плавким електродом в активних та інертних газах, або в їх сумішах. Варіант №2. 1. Види зварювання та їх визначення. 2. Плазмове зварювання (зварювання стислою дугою). Варіант №3. 1. Класифікація основних видів зварювання. 2. Фізичні принципи виконання плазмового зварювання (зварювання стислою дугою). Варіант №4. 1. Загальні методи захисту при зварюванні. 2. Схеми та особливі способи виконання плазмового зварювання (зварювання стислою дугою). Варіант №5. 1. Сучасний стан та перспективи зварювання. | 8 тиж-день |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2. Устаткування для виконання плазмового зварювання (зварювання стислою дугою). Варіант №6. 1. Методи захисту при зварюванні газом. 2. Особистості та сфера застосування плазмового зварювання (зварю-вання стислою дугою). Варіант №7. 1. Огляд традиційних способів зварювання. 2. Схемі та галузі виконання механізованого зварювання порошковим дротом. Варіант №8. 1. Огляд спеціальних способів зварювання. 2. Класифікація порошкових дротів по способу захисту реакційної зони зварювання. Варіант №9. 1. Переваги та недоліки різних видів зварювання. 2. Устаткування для виконання механізованого зварювання порошковим дротом. Варіант №10. 1. Ручне дугове зварювання. 2. Особистості та сфера застосування механізованого зварювання по-рошковим дротом. Варіант №11. 1. Схеми та особливі способи виконання ручного дугового зварювання. 2. Електродугове зварювання та наплавлення під флюсом. Варіант №12. 1. Устаткування для виконання ручного дугового зварювання. 2. Схеми та особливі способи виконання електродугового зварювання та наплавлення під флюсом. Варіант №13. 1. Особистості та сфера застосування ручного дугового зварювання. 2. Устаткування для виконання електродугового зварювання та наплав-лення під флюсом. Варіант №14. 1. Зварювання неплавким електродом. 2. Особистості та сфера застосування електродугового зварювання та наплавлення під флюсом. Варіант №15. 1. Схеми та особливі способи виконання зварювання неплавким електродом. 2. Холодне зварювання. Варіант №16. 1. Устаткування для виконання зварювання неплавким електродом. 2. Технологія холодного зварювання. Варіант №17. 1. Особистості та сфера застосування зварювання неплавким елект-родом. 2. Устаткування при холодному зварюванні. Варіант №18. 1. Механізоване зварювання плавким електродом в активних та інертних газах, або в їх сумішах. |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Особистості та сфера застосування холодного зварювання. Варіант №19. 1. Механізоване зварювання плавким електродом в активних та інертних газах, або в їх сумішах. 2. Механізоване зварювання плавким електродом в активних та інертних газах, або в їх сумішах. Варіант №20. 1. Устаткування для виконання механізованого зварювання плавким електродом в активних та інертних газах, або в їх сумішах. 2. Схеми та особливі способи виконання плазмового зварювання (зварювання стислою дугою). |  |
| 2 (16) | Модульна контрольна робота №2 Варіант №1. 1. Електрошлакове зварювання. 2. Структурна схема енергетичного комплексу для зварювання типу НК-300. Варіант №2. 1. Технологія електрошлакового зварювання. 2. Зварювання під водою. Варіант №3. 1. Устаткування для електрошлакового зварювання. 2. Технологія зварювання під водою. Варіант №4. 1. Особливості та сфери застосування електрошлакового зварювання. 2. Устаткування для зварювання під водою. Варіант №5. 1. Плазмово-дугове зварювання. 2. Особливості та сфери застосування зварювання під водою. Варіант №6. 1. Технологія плазмово-дугового зварювання. 2. Фізичні характеристики утворення зварного з’єднання при відсутності гравітаційного поля (космос). Варіант №7. 1. Устаткування для плазмово-дугового зварювання. 2. Технологічні прийоми забезпечення якості шва. Варіант №8. 1. Особливості та сфери застосування плазмово-дугового зварювання. 2. Установки «Вулкан», «Універсал». Варіант №9. 1. Зварювання опором. 2. Перспективи розвитку зварних з’єднання в космосі. Варіант №10. 1. Термітне зварювання. 2. Зварювання у нанотехнологіях. Варіант №11. 1. Зварювання вибухом. 2. Зварювання у нанотехнологіях. Варіант №12. 1. Технологія зварювання опором. 2. Устаткування зварювання у нанотехнологіях. | 16 тиж-день |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Варіант №13. 1. Технологія термітного зварювання. 2. Особливості та сфери застосування зварювання у нанотехнологіях. Варіант №14. 1. Технологія зварювання вибухом. 2. Наплавлення поверхонь на деталях. Варіант №15. 1. Устаткування при зварюванні опором. 2. Нанесення напилення на деталі. Варіант №16. 1. Устаткування при термітного зварювання. 2. Устаткування для наплавлення поверхонь на деталях. Варіант №17. 1. Устаткування при зварюванні вибухом. 2. Устаткування для напилення поверхонь на деталях. Варіант №18. 1. Особистості та сфера застосування зварювання опором. 2. Особливості та сфери застосування наплавлення поверхонь на деталях. Варіант №19. 1. Особистості та сфера застосування термітного зварювання. 2. Особливості та сфери застосування напилення поверхонь на деталях. Варіант №20. 1. Особистості та сфера застосування зварювання вибухом. 2. Способи нанесення зносостійких покриттів для відновлення зношених деталей, або надання поверхні спеціальних властивостей. |  |
| 3 | Екзаменаційний білети Білет №1 1. Інтенсифікація виробництва і її вплив на соціально-економічний розвиток України. 2. Визначення правки, засоби та обладнання для правки листового та сортового прокату. 3. Причини виникнення зварювальних деформацій та методи їх зменшення у зварних конструкціях. Білет №2 1. Призначення, способи та обладнання для підготовки кромок для зва-рювання. 2. Заходи з забезпечення точності складання та якості зварювання про-довжних та кільцевих швів. 3. Способи та послідовність приварки діафрагм у балках коробчастого перетину. Білет №3 1. Технологічність зварних конструкцій, критерії її оцінки та шляхи підвищення. 2. Достоїнство та недоліки електрошлакового зварювання товстостінних сосудів. 3. Вибір послідовності зварювання поясних швів двотаврових балок. Білет №4 1. Способи та обладнання для гнуття циліндричних та конічних обичайок. | На сесії |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2. Технологічний процес та його елементи. 3. Шляхи підвищення ступеню механізації. Білет №5 1. Задачі, які розв’язуються при технології проектування складально-зварювальних операцій. 2. Які є способи розмітки та манкіровки заготовок та деталей для зварних конструкцій. 3. Послідовність збирання і способи виконання прихватки. Білет №6 1. Які, фактори впливають на ширину різа та необхідність механічної обробки після різу. 2. Типи швів які виконуються при виготовлені сосудів, вимоги до зварних з'єднань та послідовність їх виконання. 3. Які типи обладнання використовуються для кантування при зварю-ванні. Білет №7 1. Які, основні направлення підвищення якості та ефективності виробництва зварних конструкцій. 2. Способи різання металу, області їх використання, достоїнства та недоліки. 3. Які, методи визначення трудомісткості проектних виробничих про-цесів. Білет №8 1. Типи та можливості обладнання для механічної різки листового та сортового металу. 2. Основні критерії вибору раціонального способу зварювання. 3. Сучасні шляхи механізації та автоматизації масового виробництва зварних конструкцій. Білет №9 1. Способи зменшення остаточних зварювальних деформацій. 2. Способи і обладнання для термічної різки металу, області вико рис-тання термічної різки, достоїнства та недоліки. 3. Шляхи зниження трудомісткості виготовлення зварної конструкції. Білет №10 1. Способи механічної очистки металу та деталей. Обладнання для ме-ханічної очистки і області використання. 2. Послідовність виконання технологічних операцій при виготовлені зварних двотаврових балок. 3. Заходи для зменшення деформацій, які використовують після зварю-вання конструкції. Білет №11 1. Способи та обладнання для хімічної очистки заготовок та деталей зварних конструкцій. 2. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення звар-ної конструкції. 3. Причини виникнення та заходи по зменшенню деформацій, які вико-ристовують до зварювання конструкції. Білет №12 1. Раціональна форма організації процесу в одиничному виробництві. 2. Шляхи синхронізації операцій поточного виробництва. 3. Призначення прихваток і правила їх установки. |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Білет №13 1. Причини і фактори, характер та величина остаточних напружень і деформацій в зварних конструкціях. 2. Необхідність і способи підгинання кінців заготовок перед гнуттям циліндричних обичайок. 3. Основні критерії вибору раціонального способу зварювання. Білет №14 1. Заходи з уменшення та усунення грибовидності полок зварного двотавра. 2. Технологічний процес: визначення, складові елементи та їх зміст. 3. Мета та режими термічної обробки товстостінних деталей. Білет №15 1. Які, заходи використовуються у процесі зварювання конструкції для зменшення зварювальних деформацій. 2. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення зва-рної конструкції. 3. Сучасні шляхи механізації та автоматизації масового виробництва зварних конструкцій. Білет №16 1. Задачі технолога у процесі виготовлення зварних конструкцій. 2. Причини і межи обмеження пластичних деформацій при виконанні . заготівельних операцій. 3. Приклади комплексної механізації заготівельних операцій при вироб-ництві зварних конструкцій. Білет №17 1. Технологічність зварних конструкцій: визначення, основні показники технологічності. 2. Деформації які виникають при зварюванні та причини їх появлення. 3. Вимоги до виготовлення полок та стінок двотаврових балок під авто-матичне зварювання під флюсом. Білет №18 1. Визначення збірної операції та прийоми її виконання. 2. Різання металів, штамповка, відбортовка та очистка заготівок. 3. Класифікація та характеристика вантажно-захватних приладів. Білет №19 1. Способи і обладнання для очистки деталей після холодної штамповки. 2. Зберігання матеріалів та механізація робіт на складах металів. 3. Причини виникнення остаточних зварювальних напружень. Коефі-цієнт концентрації напружень. Білет №20 1. Шляхи економії металу при виконані заготівельних операцій. 2. Причини і межи обмеження пластичних деформацій при виконанні заготівельних операцій. 3. Приклади комплексної механізації заготівельних операцій при вироб-ництві зварних конструкцій. |  |

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)

Таблиця 1. ( Розподіл балів для оцінювання успішності студента

| Контрольні роботи | Лабораторні роботи | КР (КП) | Іспит | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 30 | 20 | 30 | 100 |

Таблиця 2. ( Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ЕСТS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90-100 | А | відмінно |
| 82-89 | В | добре |
| 74-81 | С |  |
| 64-73 | D | задовільно |
| 60-63 | Е |  |
| 35-59 | FХ | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни |

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)

| 1. | Маршуба В. П. Конспект лекцій по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. ( 432 с. (Електронне видання). |
| --- | --- |
| 2. | Маршуба В. П. Лабораторний практикум по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. ( 308 с. |
| 3. | Маршуба В. П. Методичні вказівки для проведення практичних занять по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 128 с. (Електронне видання). |
|  | Маршуба В. П. Методичні вказівки до самостійного виконання курсової роботи по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 110 с. |
| 4. | Маршуба В. П. Комплект завдань по модульній контрольній роботі №1 (Змістовий модуль 1. Методи механізації, автоматизації та роботизації) – 20 білетів. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 14 с. |
| 5. | Маршуба В. П.Комплект завдань по модульній контрольній роботі №2 (Зміс-товий модуль 2. Методи механізації, автоматизації та роботизації) – 20 білетів. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 14 с. |
| 6. | Маршуба В. П. Комплект білетів для іспиту – 20 білетів. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 14 с. |

Наочні посібники

1. Плакати по темам занять.

2.Стенди по темам занять.;

3. Лабораторне обладнання (зварювальні джерела живлення, пристрої для зварювання, пристрої механізації та автоматизації).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література

| 1 | Квасницький В. В. Спеціальні способи зварювання / В. В. Квасницький. – Миколаїв : Видавництво УДМТУ, 2003. ( 437с. |
| --- | --- |
| 2 | Банов М. Д. Специальные способы сварки и резки / М. Д. Банов, В. В. Ма-саков, Н. П. Плюснина. – Москва : Издательский центр «Академия» 2009. ( 208 с. |
| 3 | Николаев Г. А. Специальные методы сварки / Г. А. Николаев, H. A. Оль-шанский. – Москва : Машиностроение. 1975. ( 232 с. |
| 4 | Фролов В. А. Специальные методы сварки и пайки / В. А. Фролов, В. В. Пешков, И. Н. Пашков и др., под ред. В. А. Фролова. – Москва : Изд-во: Альфа-М, НИЦ Инфра-М, 2003. ( 184 с. |
| 5 | Фролов В. В. Теория сварочных процессов / В. Н. Волченко, В. М. Ямпольский, В. А. Винокуров и др. под ред. Фролова В. В. – Москва : Высшая школа. 1988. ( 559 с. |
| 6 | Рябов В. Р. Сварка разнородных металлов и сплавов / В. Р. Рябов, Д. М. Рабкин, Р. С. Курочко, Л. Г. Стрижевская. – Москва : Машиностроение. 1984. ( 239 с. |
| 7 | Ляшенко Г. И. Способы дуговой сварки стали плавящимся электродом / Г. И. Ляшенко. – Kиев : «Укртехнология», 2006. ( 384 с. |
| 8 | Алешина Н. П. Сварка. Резка. Контроль : справочник. В 2-х т. Т.2 / Н. П. Алешин, Г. Г. Чернышов, под общ. ред. Н. П. Алешина. – Москва : Машиностроение, 2004. ( 480 с. |
| 9 | Патон Б. У. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / под ред. Б. У. Патона. – Москва : Машиностроение 1974. ( 768 с. |
| 10 | Макаров Э. М. Сварка и свариваемые материалы. В 3-х т. Т.1 Свариваемость материалов. Справ. узд. / под ред. В. Н. Волченко. – Москва : Металлургия 1991. ( 528 с. |
| 11 | Куркин С. А. Сварочные конструкции. Технология изготовления. Авто-матизация производства и проектирование сварных конструкций : учеб. пособие / С. А. Куркин, Г. А. Николаев. – М. : Высшая школа, 1991. ( 344 с. |
| 12 | Куркин С. А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций. Атлас. Учеб. пособие. / С. А. Куркин, В. М. Хомов, А. М. Рыбачук. ( Москва : Машиностроение, 1989. – 328 с. |
| 13 | Проектирование сварных конструкций в машиностроении / под. ред. С. А. Куркина. ( Москва : Машиностроение, 1975.– 376 с. |

Допоміжна література

| 14 | Березін Л. Я. Засоби технологічного оснащення зварювального виробництва: навчальний посібник / Л. Я. Березін, М. М. Хоменко, А. С. Карпенко. – Чернігів : ЧДТУ, 2003. – 142 с. |
| --- | --- |
| 15 | Гитлевич А. Д. Альбом оборудования для заготовительных работ в производстве сварных конструкцій : учебн. пособие для курсов инструкторов сварщиков. / А. Д. Гитлевич, И. Н. Сухов, Д. В. Быховский и др. ( Москва : Высшая школа, 1977. – 136 с. |
| 16 | Гитлевич А. Д. Механизация и автоматизация производства сварных конструкций. / А. Д. Гитлевич, Л. А. Этингоф. ( Москва : Машиностроение, 1979. – 280 с. |
| 17 | Виноградов, В. М. Основы сварочного производства : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. М. Виноградов, А. А. Черепахин, Н. Ф. Шпунькин. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. |

Основна навчальна література

| 18 | Маршуба В. П. Конспект лекцій по дисципліні «Технологічні процеси зварю-вального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. ( 432 с. (Електронне видання). |
| --- | --- |
| 19 | Маршуба В. П. Лабораторний практикум по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. ( 228 с. |
| 20 | Маршуба В. П. Методичні вказівки для проведення практичних занять по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 128 с. (Електронне видання). |
| 21 | Маршуба В. П. Методичні вказівки до самостійного виконання курсової роботи по дисципліні «Технологічні процеси зварювального виробництва» / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 110 с. |
| 22 | Маршуба В. П. Комплект білетів по модульній контрольній роботі №1 з дисципліни «Технологічні процеси зварювального виробництва» (Змістовий модуль №1.) – 20 білетів / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. ( 11 с. |
| 23 | Маршуба В. П. Комплект білетів по модульній контрольній роботі №2 з дисципліни «Технологічні процеси зварювального виробництва» (Змістовий модуль №2.) – 20 білетів / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. ( 11 с. |
| 24 | Маршуба В. П. Комплект білетів для іспиту з дисципліни «Технологічні процеси зварювального виробництва» – 20 білетів / В. П. Маршуба. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. ( 11 с. |

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

(перелік інформаційних ресурсів)

1. Збірник плакатів:

– «Процеси зварювання»;

– «Зварювальні джерела живлення»;

– «Керування процесами зварювання».

2. Обладнання лабораторії зварювання.

– Зварювальні установки різних типів.

3. Сайти Інтернету по тематиці дисципліни «Технологічні процеси зварю-вального виробництва».

4. Список відео до дисципліни «Технологічні процеси зварювального ви-робництва»

| Тема № | Назва відео та його адреса у Інтернеті |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тема 1 | Відео 1. Ручная дуговая сварка-для начинающих https://www.youtube.com/watch?v=NnaJTrs2qQA |
|  | Відео 2. Как варить сварочным аппаратом https://www.youtube.com/watch?v=22bfqnnTRpE |
|  | Відео 3. Основы дуговой сварки (Часть 1) https://www.youtube.com/watch?v=qAgFQmLAJMA |
|  | Відео 4. Основы дуговой сварки (Часть 2) https://www.youtube.com/watch?v=n3DtsW-YPQg |
| Тема 2 | Відео 5. Основы работы на полуавтомате https://www.youtube.com/watch?v=OvpbnoHZlSM |
|  | Відео 6. MIG/MAG видео для начинающих https://www.youtube.com/watch?v=eJPIsiFitEY |
|  | Відео 7. Как настроить сварочный полуавтомат https://www.youtube.com/watch?v=7gsszjtwnVk |
| Тема 2 | Відео 8. Дуговая сварка роботом https://www.youtube.com/watch?v=AZmstkPJiFE |
| Тема 3 | Відео 9. Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG, MAG, GMAW) нержавейки https://www.youtube.com/watch?v=WDw-oJqCJX4 |
|  | Відео 10. Сварка нержавейки. Настройки TESLA TIG MMA 257 https://www.youtube.com/watch?v=4brzrlbwm6I |
|  | Відео 11. 7 ошибок при выборе редуктора для защитных газов https://www.youtube.com/watch?v=R_YAod6iVnU |
|  | Відео 12. Техника сварки полуавтоматом https://www.youtube.com/watch?v=I9uT2DvazDk |
| Тема 4 | Відео 13. Плазменная сварка - Учебная презентация https://www.youtube.com/watch?v=Kf8RbhDi4sU |
|  | Відео 14. Процесс плазменной сварки https://www.youtube.com/watch?v=LVzXQuEv6C4 |
| Тема 5 | Відео 15. Процесс плазменной сварки 2 https://www.youtube.com/watch?v=U5-ztf1SE4A |
|  | Відео 16. Сварка медных проводов неплавящимся электродом https://www.youtube.com/watch?v=Mp3KaboBi8k |
| Тема 6 | Відео 17. Плазменная дуговая сварка продольных соединений https://www.youtube.com/watch?v=LxDjbKvpTnA |
|  | Відео 18. Точечная и шовная плазменная сварка PMI 380 AC/DC https://www.youtube.com/watch?v=mzNOhtHBa-0 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Тема 7 | Відео 19. Горынычъ - аппарат плазменной сварки и резки https://www.youtube.com/watch?v=U15syR2BfbQ |
|  | Відео 20. Сварка порошковой самозащитной проволокой (без газа) OVERMAN (160/180/200) и SPEEDWAY 175 https://www.youtube.com/watch?v=vXYtmYTDKMA |
| Тема 9 | Відео 23. Автоматическая сварка под слоем флюса https://www.youtube.com/watch?v=y0BSMczH_Rs |
|  | Відео 24. Двухдуговая наплавка под слоем флюса https://www.youtube.com/watch?v=3oU8Pz4CnPU |
| Тема 10 | Відео 25. Обучающее видео. Сварка давлением. https://www.youtube.com/watch?v=4f0Ej3kyXTE |
|  | Відео 26. Холодная сварка. Cold welding https://www.youtube.com/watch?v=fo50Fas2274 |
| Тема 11 | Відео 27. Технология ультразвуковой сварки https://www.youtube.com/watch?v=Z6JgQxG120A |
|  | Відео 28. Ультразвуковая сварка ручная https://www.youtube.com/watch?v=EEvuK0Q2LsA |
| Тема 12 | Відео 8.1. Особенности точечной и шовной сварки. Учебный фильм https://www.youtube.com/watch?v=lhXF3T6V-o8 |
|  | Відео 29. Что такое контактная точечная сварка с электромагнитным приводом и автономным охлаждением https://www.youtube.com/watch?v=UJ7bRruu8PU |
| Тема 13 | Відео 30. Шовная сварка (КОНТАКТНАЯ) https://www.youtube.com/watch?v=RyPVrhanfIQ |
|  | Відео 31. Машина стыковой сварки РТ - 8 от IMS Costruzioni https://www.youtube.com/watch?v=31b6GGPBb3M |
| Тема 14 | Відео 32. Крутая сварка арматуры https://www.youtube.com/watch?v=mvw9Ga9XdXA |
|  | Відео 33. Сварка трением https://www.youtube.com/watch?v=w7yz9cMh-bI |
| Тема 15 | Відео 34. Метод и принципы термитной сварки https://www.youtube.com/watch?v=QgC8Jfb13oQ |
|  | Відео 35. Термитная сварка рельсов по технологии ЗАО «СНАГА» https://www.youtube.com/watch?v=VRzOrpvddB8 |
|  | Відео 36. Сварка взрывом технология Видео https://www.youtube.com/watch?v=2xPUIGsLCbI |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Тема 16 | Відео 37. Высокочастотная сварка https://www.net-film.ru/film-51839/ |
|  | Відео 38. Сварка трубы 108х3,7 мм на ТЭСА 38-108 https://www.youtube.com/watch?v=CW2T_ARIGBw |
|  | Відео 40. Сварщики в белых халатах (ПАТОН) https://www.youtube.com/watch?v=xVRUtzquBa8 |
| Тема 18 | Відео 41. Диффузионная сварка в вакууме https://www.youtube.com/watch?v=OcveF7db07w |
|  | Відео 42. Сварка в космосе и на земле - Н.Н. Бенардос https://www.youtube.com/watch?v=wdPNRzOBhi8 |
| Тема 19 | Відео 43. Нанотехнологии в быту https://www.youtube.com/watch?v=qfasRxjqzQw |
| Тема 19 | Відео 44. Нанотехнологии https://www.youtube.com/watch?v=b9T0lzOvz5g |
| Тема 20 | Відео 12.3. Нанотехнологии в металлургии (Кафедра МиСП) https://www.youtube.com/watch?v=B4SiroYfT6c |
|  | Відео 12.4. Вот это НАНОТЕХНОЛОГИИ! Класс! https://www.youtube.com/watch?v=hrCjslI3vZs |

Примітки:

- Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом Уні-верситету і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

- Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розгля-дається на засіданні кафедри і затверджується завідувачем кафедри.

- Формат бланка – А4 (220297 мм).